МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ FORWARD GEAR Марка «А»

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масло марки А – минеральная рабочая жидкость для автоматических трансмиссий. Производится на основе высокоиндексных, гидроочищенных минеральных базовых масел и эффективного пакета присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло предназначено для всесезонной эксплуатации в гидротрансформаторах и автоматических коробках передач грузовых автомобилей и автобусов. Также можно использовать в гидростатических приводах самоходной сельскохозяйственной и другой техники. Гарантированно обеспечивает легкий пуск и работоспособность агрегатов при температуре окружающего воздуха до -20°С. Содержит эффективную композицию присадок, обеспечивающую высокий уровень эксплуатационных свойств масла. Соответствует требованиям, предъявляемым отечественными производителями автоматических трансмиссий для легковых и грузовых автомобилей.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Благодаря тщательно подобранной композиции базовых масел и пакета присадок масло обладает оптимальными вязкостно-температурными характеристиками.

-  Высокое качество присадок и строгое следование технологии производства обеспечивает стабильность свойств масла в течение всего срока его службы, что позволяет соответствующим узлам трансмиссий постоянно работать в расчетных режимах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| № п/п | Наименование показателей | Норма по ТУ | Фактически | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вязкость кинематическая, мм 2/с, - при 40°С в пределах - при 100°С не менее: - при минус 20°С | 30-45 6,5 2100 | 44 7 1989 | ГОСТ 33-2000 |
| 2. | Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже | 175 | 198 | ГОСТ 4333-87 |
| 3. | Температура застывания, °С не выше | минус 40 | минус 42 | ГОСТ 20287-91 |
| 4. | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,01 | 0,01 | ГОСТ 6307-83 |
| 5. | Массовая доля воды, %, | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 2477-65 |
| 6. | Массовая доля цинка, % не менее | 0,08 | 0,11 | ГОСТ 13538-68 |
| 7. | Массовая доля кальция, % не менее | 0,16 | 0,18 | ГОСТ 13538-68 |
| 8. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Допускается щелочная реакция | отсутствие | ГОСТ 6307-75 |
| 9. | Склонность к пенообразованию, см3 - при 24°С - при 94°С - при 24°С после испытания при 94°С | не более 150 не более 150 не более 150 | 10 28 12 | ASTM D892 |
| 10. | Термоокислительная стабильность в приборе ДК НАМИ при 140°С в течение20 ч %, не более - осадок после разбавления масла растворителем: - зольность | 0,07 0,6 | 0,06 0,5 | ГОСТ 11063-77 |
| 11. | Испытание на коррозию баллы | выдерживает | выдерживает | ГОСТ 2917-76 |
| 12. | Изменение массы резины марки УИМ-1 в масле (72 часа при 125°С), %, не более | 5 | 4 | ГОСТ 9.030-74 |

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства.