Масло гидравлическое FORWARD GEAR МГЕ-46В.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Гидравлическое масло серии МГЕ-46В изготовлено на основе минеральных базовых масел с применением присадок, улучшающие антиокислительные, противоизносные, депрессорные и антипенные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

МГЕ-46В предназначено для гидравлических систем сельскохозяйственной и другой техники, работающей при давлении до 35 (350) с кратковременным повышением до 42 (420) МПа (кгс/см2). Масло МГЕ-46В является основным типом масел, применяемых в гидросистемах подвижной техники отечественного производства.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Обеспечивает стабильность вязкостно-температурных характеристик во всем диапазоне рабочих температур.

- Отличается высокими термоокислительными свойствами, увеличивающими ресурс масла.

- Надежно защищает детали гидросистем от износа и коррозии, имеет отличную деэмульгирующую способность.

- Препятствует пенообразованию, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.

- Значительно снижает простои оборудования и трудозатраты на его обслуживание.

- Совместимо с материалами уплотнений гидравлических систем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Наименование показателей | Норма по ТУ | Фактически | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Вязкость кинематическая мм2/с ---40 °С, в пределах -100 °С, не менее - 0 °С, не более | 41,1-50,6 6 1000 | 46,73 6,7 589 | ГОСТ 33 |
| 2. Индекс вязкости не менее: | 90 | 96 | ГОСТ 25371 |
| 3. Массовая доля механических примесей, % не более | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 6370 |
| 4. Содержание воды: | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 2477 |
| 5. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже: | 190 | 217 | ГОСТ 4333 |
| 6. Температура застывания, °С, не выше: | минус 32 | минус 32 | ГОСТ 20287 |
| 7. Коррозийное воздействие на металлы: | выдерживает | выдерживает | ГОСТ 19199 п.5.4 |
| 8. Цвет, еденицы ЦНТ, единиц ЦНТ, не более: | 2 | 1 | ГОСТ 20284 |
| 9. Класс частоты | 12 | 12 | ГОСТ 17216 |

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства.