Масло трансмиссионное FORWARD GEAR ТАД-17 (ТМ-5-18) API GL-5.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Универсальное трансмиссионное масло для всех типов передач, в том числе гипоидных, автомобилей, а также другой мобильной техники, работающей в сложных температурных условиях при высоких нагрузках и скоростях скольжения.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Характеризуется высокой термоокислительной стабильностью, обеспечивающей длительный срок службы масла и эффективную работу оборудования.

- Имеет отличные противоизносные свойства, надежно защищает от коррозии.

- Препятствует пенообразованию, гарантируя прочность смазывающей масляной пленки.

- Сохраняет рабочие характеристики при длительной эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| № п/п | Наименование показателей | Норма по ГОСТ | Фактически | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вязкость кинематическая, мм2/с, - при 100°С, не менее - при 50°С | 17,5 110-120 | 17,6 112 | ГОСТ 33 |
| 2. | Индекс вязкости, не менее | 100 | 100 | ГОСТ 25371 |
| 3. | Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 200 | 207 | ГОСТ 4333 |
| 4. | Температура застывания, °С, не выше | -25 | -25 | ГОСТ 20287 |
| 5. | Массовая доля механических примесей, %, не более | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 6370 |
| 6. | Массовая доля воды, %, не более | следы | следы | ГОСТ 2477 |
| 7. | Массовая доля активных элементов за счет присадок, % - фосфора - серы | 0,1 1,9-2,3 | 0,1 2,1 | ГОСТ 9827 ГОСТ 1431 |
| 8. | Испытание на коррозию пластинок в течение 3ч. - из стали и меди при 100 °С - из меди при 120°С, баллы, не более | выдерживает 2С | выдерживает 2С | ГОСТ 2917 |
| 9. | Зольность, %, не более | 0,3 | 0,3 | ГОСТ 1461 |
| 10. | Склонность к пенообразованию, см3, не более: - при 24°С - при 94°С - при 24°С (после испытания при 94°С) | 100 50 100 | 100 50 100 | По п.5.5 |
| 11. | Трибологические характеристики на четырёхшариковой машинке: - индекс задира(Из), Н (кгс), не менее - нагрузка сваривания (Рс), Н(кгс), не менее - показатель износа при 20 °С, 1ч, и нагрузке 392Н, мм, не более | 568 3479 0,4 | 568 3479 0,4 | ГОСТ 9490 |
| 12. | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 907 | 890 | ГОСТ 3900 |

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства.