Масло индустриальные FORWARD GEAR И-40А (ГОСТ 20799-88)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Индустриальное масло без присадок для гидросистем станочного оборудования, автоматических линий и прессов, а также для смазывания легко- и средненагруженных зубчатых передач, направляющих качения и скольжения станков и других механизмов, где не требуются специальные масла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в гидравлических системах промышленного оборудования, дорожно-строительной и другой техники, работающей на открытом воздухе в мягких климатических условиях или имеющей систему предпускового обогрева гидравлической жидкости. Наилучшее применение масел из серии И-40А зависит от их вязкости: по мере ее увеличения масла используют в более нагруженных и менее быстроходных механизмах

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Увеличивают срок службы оборудования.

- Уменьшают износ соприкасающихся поверхностей деталей и отводят тепло от узлов трения.

- Очищают поверхности трения от загрязнений.

- Защищают механизмы от коррозионных отложений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование показателей | Норма ГОСТ | Фактически | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вязкость кинематическая мм2/с при 40°С | 61-75 | 70 | ГОСТ 33 |
| 2. | Зольность, %, не более | 0,005 | 0,004 | ГОСТ 1461 |
| 3. | Содержание механических примесей | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 6370 |
| 4. | Содержание воды | следы | следы | ГОСТ 2477 |
| 5. | Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 220 | 220 | ГОСТ 4333 |
| 6. | Температура застывания, °С, не выше | минус 15 | минус 15 | ГОСТ 20287 |
| 7. | Кислотное число, мг КОН на 1 г. масла, не более | 0,05 | отсутствие | ГОСТ 11362 |
| 8. | Цвет на колориметре ЦНТ, единиц ЦНТ, не более: | 3 | 1,5 | ГОСТ 20284 |
| 9. | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 900 | 880 | ГОСТ 3900 |
| 10. | Массовая доля серы % не более: | 1,1 | 0,1 | ГОСТ 1437 |
| 11. | Стабильность против окисления: приращение кислотного числа окисленного масла, мг КОН на 1 г. масла приращения смол, % | 0,4 | 0,039 | ГОСТ 18136 |
| 12. | Содержание селективных растворителей, % | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 1057 |

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства.