Масло редукторное FORWARD GEAR CLP-220.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Разработано для современных редукторов, оборудованных циркуляционной системой смазки или смазываемых разбрызгиванием. Вырабатывается на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с многофункциональным пакетом присадок, улучшающим смазывающие, антиокислительные, антикоррозионные, противоизносные и противозадирные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для смазывания зубчатых передач промышленного оборудования, работающего при средних и высоких нагрузках, в том числе ударных, циркуляционных системах различных механизмов, работающих при повышенных нагрузках, в узлах трения автоматических прессов горячей штамповки, и других тяжелонагруженных элементах промышленного оборудования.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Широкий вязкостный диапазон позволяет удовлетворить практически все потребности предприятий в маслах данного класса.

- Высокая прочность масляной пленки: зубья шестерней надежно защищены от износа, повреждения и преждевременной остановки оборудования благодаря эффективным противозадирным серно-фосфорным присадкам.

- Отличная стабильность к термическому разложению. Обеспечивают продленный интервал замены масла и высокую производительность редукторов.

- Высокоэффективный деэмульгирующий компонент пакета присадок значительно продлевает ресурс узлов, работающих в условиях повышенной влажности или при угрозе попадания воды в масло. Вода может существенно повысить поверхностную усталость шестерен и подшипников, а также вызвать коррозию на внутренних поверхностях деталей.

- Эффективное подавление вспенивания даже при загрязнении водой обеспечивает безотказную работу системы.

- Современные ингибиторы коррозии защищают как стальные, так и цветные металлы, из которых сделаны детали зубчатых передач, что сокращает эксплуатационные расходы.

- Совместимость с материалами уплотнений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| № п/п | Наименование показателей | Норма ГОСТ | Фактически | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вязкость кинематическая мм2/с при 40°С | 198-242 | 218 | ГОСТ 33 |
| 2. | Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 210 | 224 | ГОСТ 4333 |
| 3. | Температура застывания, °С, не выше | минус 15 | минус 15 | ГОСТ 20287 |
| 4. | Зольность, %, не более | 0,3 | 0,2 | ГОСТ 1461 |
| 5. | Кислотное число, мг КОН на 1 г. масла, не более | 1,2 | 0,8 | ГОСТ 11362 |
| 6. | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 920 | 900 | ГОСТ 3900 |
| 7. | Цвет на колориметре ЦНТ, единиц ЦНТ, не более: | 4,5 | 3 | ГОСТ 20284 |
| 8. | Содержание воды | следы | следы | ГОСТ 2477 |
| 9. | Содержание механических примесей % | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 6370 |
| 10. | Трибологические характеристики на ЧШМ при температуре (20±5)°С: - индекс задира (Из), Н не менее: - показатель износа (Ди), мм не более: | 545 0,32 | 555 0,25 | ГОСТ 9490 |
| 11. | Испытание на коррозию | Выдерживает | Выдерживает | ГОСТ 2917 |

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства.