Омский завод промышленной и бытовой химии

Инструкция по применению средства «Индусвар», арт.103

# г. Омск, ул. 1-я Производственная,2. тел. (3812) 36-75-05, http://prom55.ru

# Сертификат соответствия № РОСС RU.НВ61.Н01528 от 21.02.2020г.

# ТУ 0258-009-90275031-2014

Средство техническое жидкое (СТЖ)  «Индусвар», арт.103 является многофункциональным составом на основе минерального масла, ингибиторов коррозии и антифрикционных добавок. Не содержит хлор, барий, растворители. Применяется в состоянии поставки.

СТЖ  «Индусвар», арт.103 может применяться в качестве масляного СОЖ для лезвийной обработки, фрезерования, резьбонарезания, сверления (в т.ч. глубокое сверление отверстий более 40мм), штамповки, вытяжки, прокатки, конструкционных углеродистых, легированных, жаропрочных сталей и сплавов.

СТЖ  «Индусвар», арт.103 применяется в качестве жидкой консервационной смазки для защиты от коррозии стальных рулонов после холодной прокатки, стальных листов и деталей в период межоперационного пролеживания, а так же для промасливания листового металла на сталепрокатных заводах.

Средство обладает водовытесняющими свойствами, создает пленку с оптимальной стабильностью и  не стекает с вертикальных поверхностей, при длительном воздействии растворяет ржавые потеки. СТЖ  «Индусвар», арт.103 обеспечивает хранение под навесом на открытом воздухе в течение 3-6 месяцев, а в помещении в течение 6-12 месяцев.

При необходимости, остаточный слой СТЖ удаляется с помощью технических моющих средств серии «Неолайт-С».

| Типичные физико-химические показатели |  |
| --- | --- |
| 1. Внешний вид | Однородная прозрачная маслянистая жидкость от светло-коричневого до коричневого цвета |
| 2. Содержание масел | Не менее 95% |
| 3. Плотность при 20С, кг/м3 | 860-960 |
| 4. Условная вязкость, с | Не менее 20 |
| 5. Температура вспышки в открытом тигле, С 0, не ниже | 185 |
| 6. Содержание воды | Отсутствие |
| 7. Массовая доля хлора, % | Отсутствие |
| 8. Коррозионная агрессивность по отношению к металлам |  |
| сталь 40 или 50 по ГОСТ 1050-74 | Выдерживает |
| чугун серый по ГОСТ 1412-70 | Выдерживает |

Перед заменой смазывающе-охлаждающей жидкости в оборудовании  рекомендуется удалить из системы подачи СОЖ остатки старой жидкости, вместе с накопившимися маслянистыми и биологическими загрязнениями. Для этого используется моющий концентрат с бактерицидным действием «Неолайт С», арт.122 в концентрации 0,3-2,0%.

Меры безопасности.

СТЖ  «Индусвар», арт.103 пожаро- взрывобезопасное вещество. По степени воздействия на организм человека относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные).  При непродолжительном контакте не вызывает раздражение кожных покровов персонала.

При работе персоналу необходимо избегать длительного контакта кожных покровов  с СТЖ, не допускать  попадания СТЖ на слизистые оболочки. При попадании СТЖ в глаза и на другие слизистые оболочки  промыть большим количеством холодной воды. При необходимости обратиться к врачу.

Транспортировать и хранить в упаковке производителя при температуре

от –40 до +40 0С. Срок годности средства – 24  месяца.