Смазка Графитная FORWARD GEAR

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Семейство многофункциональных водостойких пластичных смазок с высокими эксплуатационными характеристиками.

Смазка Графитная FORWARD GEAR - антифрикционная смазка общего назначения для обычных температур, изготовленная из минеральных масел путем загущения мылами синтетических жирных кислот и добавлением графита. Температурный интервал применения от минус 20 до плюс 60 °С. Производится на основе нефтяного масла, загущенного кальциевым мылом с добавлением графита, в соответствии с ГОСТ 3333-80.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка Графитная FORWARD GEAR  предназначена для смазывания грубых тяжелонагруженных механизмов: открытых шестеренчатых передач, резьбовых соединений, ходовых винтов, домкратов, рессор, торсионных подвесок гусеничных машин и других тяжелонагруженных и тихоходных механизмов.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- улучшенные антифрикционные свойства

- термоокислительная стабильность

- защита от коррозии

- улучшенная водостойкость

- механическая стабильность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| № п/п | Наименование показателей | Норма по ГОСТ | Фактически | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Однородная мазь от темно-коричневого до черного цвета | Однородная мазь черного цвета | По п. 4.2 |
| 2 | Температура каплепадения С, не ниже: | 77 | 85 | ГОСТ 6793-74 |
| 3 | Эффективная вязкость при минус 50 С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па*с, не более: | 800 | 780 | ГОСТ 7163-84 |
| 4 | Пенетрация при 25°С с перемешиванием (60 двойных тактов), ×10-1мм, не менее | 250 | 250 | ГОСТ 5346-78 метод В |
| 5 | Испытание на коррозию на пластинках из стали марки 40 или 45, или 50 по ГОСТ 1050-88 | Выдерживает | выдерживает | ГОСТ 9.080 |
| 6 | Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 5 | 5 | ГОСТ 7142 |
| 7 | Массовая доля воды, %, не более: | 3 | 3 | ГОСТ 2477 |
| 8 | Предел прочности на сдвиг при 50 С, Па, не менее: | 100(1,0) | 100(1,0) | ГОСТ 7143-73 метод Б |
| 9 | Вязкость при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па·с не более: | 100 (1000) | 100 (1000) | ГОСТ 7163 |

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства.