Смазка FORWARD GEAR СОЛИДОЛ Ж

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Семейство многофункциональных водостойких пластичных смазок с высокими эксплуатационными характеристиками.

Водостойкая антифрикционная многоцелевая смазка, изготовленная на основе высокоочищенного минерального масла, загущенного гидратированным кальциевым мылом жирных кислот, входящих состав естественных жиров и высокоэффективных присадок. Обладает отличными вязкостно-температурными свойствами, меньше уплотняется при хранении.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка применяется для заправки узлов трения при помощи ручных солидолонагнетателей при температуре до минус 20 °С. В узлах трения в машинах и механизмах сельскохозяйственной техники; винтовых и цепных передачах, тихоходных шестереночных редукторах, в механизмах подачи суппортов фрезерных и токарных станков и т.п. Используется при консервации.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- превосходная водостойкость гарантирует работоспособность в самых тяжелых условиях

- отлично защищает от коррозии

- обладает хорошими консервационными свойствами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| № п/п | Наименование показателей | Норма по ГОСТ | Фактически | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Однородная мазь без комков, от светло-желтого до темно-коричневого цвета | Однородная мазь коричневрго цвета | По п. 4.2 |
| 2 | Температура каплепадения С, не ниже: | 78 | 84 | ГОСТ 6793-74 |
| 3 | Вязкость эффективная при 0 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 250 (2500) | 250 (2500) | ГОСТ 7163-85 |
| 4 | Пенетрация при 25 С,с перемешиванием(60 двойных тактов) мм*10-1: | 230-290 | 230 | ГОСТ 5346-78 метод В |
| 5 | Предел прочности на сдвиг при 50 °С, не менее, Па (гс/см2): | 196 (2,0) | 196(2,0) | ГОСТ 7143-74 |
| 6 | Массовая доля щёлочи в пересчете на NAOH, %, не более: | 0,2 | 0,15 | ГОСТ 6707 |
| 7 | Содержание свободных органических кислот: | Отсутствие | Отсутствие | ГОСТ 6707 |
| 8 | 10. Содержание механических примесей, нерастворимых в соляной кислоте. | Отсутствие | Отсутствие | ГОСТ 6479 |
| 9 | 11. Содержание воды %, не более: | 2,5 | 2 | ГОСТ 2477 |
| 10 | 12. Массовая доля кальциевых мыл жирных кислот, входящих в состав естественных жиров, %, не менее: | 11 | 12 | ГОСТ 5211 |

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства.