СМАЗКА FORWARD GEAR ЛИТОЛ-24

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПРИМЕНЕНИЕ

Семейство многофункциональных водостойких пластичных смазок с высокими эксплуатационными характеристиками.

Антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка на основе высокоочищенного минерального масла, литиевого мыла и высокоэффективного пакета присадок. Работоспособна в широком интервале температур от -40 до +120 °С. FORWARD GEAR ЛИТОЛ-24 обладает отличными противоизносными свойствами и большим сроком службы. Характеризуется высокой несущей способностью, хорошей химической и механической стабильностью.

Применяется в подшипниках качения и скольжения всех типов, шарнирах, зубчатых и других передачах, для поверхностей трения колесных и гусеничных транспортных средств, для работы в индустриальных механизмах, электрических машинах и т.п. Смазка применяется в соответствии с рекомендациями производителя техники, узлов и агрегатов.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Отличная стойкость к вымыванию водой

Обладает превосходной прочностью на сдвиг и прекрасными уплотняющими свойствами

Обеспечивает надёжную и длительную защиту механизмов от износа и коррозии

Превосходная механическая и антиокислительная стабильность увеличивают срок службы смазки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| № п/п | Наименование показателей | Норма по ГОСТ | Фактически | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Однородная мазь, гладкой структуры от светло-желтого до коричневого цвета | Однородная мазь светло-желтого цвета | По п. 3.2 |
| 2. | Температура каплепадения °С, не ниже: | 185 | 198 | ГОСТ 6793-74 |
| 3. | Пенетрация при +25°С ,с перемешиванием мм-1: | 220-250 | 250 | ГОСТ 5346-78 |
| 4. | Вязкость, П×с (П): - при минус 20°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более - при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более - при 50°С и среднем градиенте скорости деформации 100 с-1, не менее | 650 (6500) 280 (2800) 8(80) | 550 (5500) 260 (2600) 8(80) | ГОСТ 7163-85 |
| 5. | Предел прочности, Па (гс/см2): - при 20°С - при 80°С, не менее | 500-1000 (5-10) 200 (2) | 540(54) 270(2,7) | ГОСТ 7143-74 |
| 6. | Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 12 | 12 | ГОСТ 7142 |
| 7. | Коррозионное воздействие на металлы: | Выдерживает | выдерживает | ГОСТ 9.080 |
| 8. | Испаряемость при 120°С, %, не более | 6 | 6 | ГОСТ 9566 |
| 9. | Массовая доля щёлочи в пересчете на NAOH, %, не более: | 0,1 | 0,05 | ГОСТ 6707 |
| 10. | Содержание воды: | Отсутствие | Отсутствие | ГОСТ 2477 |
| 11. | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,05 | Отсутствие | ГОСТ 6479 |
| 12. | Смазывающие свойства на четырехшариковой машине при (20 ± 5) °С, не менее: - нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс) - критическая нагрузка (Рк), Н (кгс) - индекс задира (Из) | 1410 (141) 630 (63) 28 | 1574(157) 710(71) 28 | ГОСТ 9490 |
| 13. | Набухание резины марки 26 - 44, %: - изменение объема - изменение твердости | ±8 ±8 | 8 8 | ГОСТ 9.030-74 |

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства.