СМАЗКА FORWARD GEAR №158

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Смазка FORWARD GEAR № 158 изготавливается путем загущения смеси высококачественных нефтяных масел литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты с добавлением пакета присадок, обеспечивающего высокие противоизносные, антикоррозионные и антиокислительные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для смазывания игольчатых подшипников карданных шарниров непостоянной угловой скорости, а также для применения в автотракторном электрооборудовании (генераторы, стартеры, магнето).Температурный диапазон применения от минус 30 до 110 °С.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- отличная механическая стабильность

- высокая стойкость к окислению

- превосходная защита узла от коррозии

- хорошая адгезия на поверхности трения

- высокие противоизносные свойства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| № п/п | Наименование показателей | Норма по ТУ | Фактически | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Однородная мазь от синего до темно-синего цвета. | Однородная мазь синего цвета | По п. 3.2 |
| 2. | Вязкость при 0 С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па*с, не более: | 400 | 335 | ГОСТ 7163-84 |
| 3. | Температура каплепадения С, не ниже: | 150 | 195 | ГОСТ 6793-74 |
| 4. | Пенетрация при 25 С, х10(-1) с перемешиванием: | 260-350 | 260 | ГОСТ 5346-78 |
| 5. | Предел прочности на сдвиг при 50 С, Па, в пределах: | 150-500 | 530 | ГОСТ 7143-73 |
| 6. | Коррозионное воздействие на металлы: | Выдерживает | выдерживает | ГОСТ 9.080 |
| 7. | Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 15 | 14 | ГОСТ 7142 |
| 8. | Массовая доля щёлочи в пересчете на NAOH, %, не более: | 0,2 | 0,08 | ГОСТ 6706 |
| 9. | Массовая доля воды, %, не более: | 0,5 | Отсутствие | ГОСТ 2477 |
| 10. | Массовая доля свободных органических кислот | Отсутствие | Отсутствие | ГОСТ 6707 |

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства.