DuraSeal® Quick Coat Penetrating Finish - это быстросохнущая, проникающая масляная пропитка, разработанная для уплотнения, тонировки и обеспечения исключительной долговечности при использовании на чистых деревянных и кирпичных поверхностях. Её можно использовать с или без защитного финишного покрытия и она совместима со всеми продуктами DuraSeal® на водной основе или на модифицированной масляной основе.

Рекомендуется для массивной доски, паркета, паркетной доски, пробки, мебели, изделий из клееной древесины, ОСП-плит и.т.д. Для внутренних работ.

арт цвет

86102 102 Мускатный орех

86108 108 Королевский махагони

86110 110 Нейтральный

86116 116 Античный коричневый

86121 121 Золотой коричневый

86123 123 Коричневый кофе

86124 124 Грецкий орех специальный

86125 125 Красный махагон

86131 131 Эбони

86135 135 Вишня

86143 143 Красная Седона

86145 145 Золотой пекан

**ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Состав: модифицированное масло, смола, углеводородные растворители

Техническая информация

Инструмент для нанесения: кисть с натуральной щетиной, валик с натуральной шкуркой или безворсовая ткань.

Нанесение защитного финишного покрытия: через 2 часа после нанесения последнего слоя.

Очистка: уайт-спиритом до высыхания

Время высыхания и отверждения: 2-3 часа.

Расход: 3.8 л на 47 м2.

Слоев: в 1-2 слоя. Второй слой из расчета 3.8 л на 75 м2

Меры предосторожности

ОПАСНОСТЬ: Тряпки, губки и другие отходы, пропитанные этим продуктом могут спонтанно загореться, если их неправильно утилизировать. Немедленно поместите тряпки и другие отходы, пропитанные этим продуктом в герметичный, заполненный водой металлический контейнер. Утилизируйте в соответствии с местными правилами пожарной безопасности.  
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: СОДЕРЖИТ АЛИФАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ.  
Содержимое взрывоопасно. Хранить вдали от тепла и открытого пламени.  
  
ВРЕДНЫЕ ИСПАРЕНИЯ. Использовать при достаточной вентиляции. Чтобы избежать чрезмерного воздействия, откройте окна и двери или используйте другие средства для обеспечения подачи свежего воздуха во время нанесения и сушки. Если у вас возникли раздражения глаз, головные боли или головокружение, увеличьте приток свежего воздуха или используйте правильный респиратор или выйдите на свежий воздух. Следует избегать контакта с глазами и кожей. Вымойте руки после использования. Хранить в плотно закрытой таре.  
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды в течение 15 минут и обратитесь за медицинской помощью. При контакте с кожей тщательно промойте водой с мылом. В случае возникновения проблем с дыханием, обеспечьте свежий воздух и обратитесь к врачу. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу.  
Отложенные эффекты при длительном воздействии. Содержит растворители, которые могут вызывать нарушение работы головного мозга и нервной системы. Преднамеренное вдыхание содержимого может быть вредным или смертельным.  
НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ.  
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

**СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ**

Правильно подготовьте поверхность. Чистовое шлифование проводите шлифбумагой с зерном 100. Удалите пыль пылесосом и протрите поверхность тканью, смоченной уайт-спиритом.

Перемешайте пропитку в упаковке и нанесите первый слой. Через 5-8 минут (время максимального впитывания) обязательно удалите излишки чистой тканью в направлении волокон древесины. При желании нанесите второй слой по аналогии с первым.

Дайте последнему слою высохнуть не менее 2 часов и нанесите защитное финишное покрытие DuraSeal® по вашему выбору.

Хранить при комнатной температуре. При хранении при высокой температуре перед использованием охладите до комнатной температуры. Не замораживать.