СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ СИНЯЯ FORWARD GEAR EP-2

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Смазка литиевая синяя FORWARD GEAR EP 2 изготавливается путем загущения смеси высококачественных нефтяных масел комплексным литиевым мылом с добавлением многофункционального пакета присадок, обеспечивающего высокие противоизносные, антикоррозионные и антиокислительные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазки FORWARD GEAR EP предназначены для подшипников промышленного оборудования и транспортных средств. Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения разных типов при средних и высоких нагрузках, а также в системе ЦСС. Температурный диапазон применения смазки FORWARD GEAR EP от минус 30 °С до плюс 160 °С (кратковременно до плюс 180 °С).

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- отличная механическая стабильность

- высокая степень противодействия окислению при высоких температурах

- предотвращение коррозии

- стойкость к вымыванию водой

- превосходная адгезия (липкость) смазки, отсутствие утечек смазки, позволяющие снизить эксплуатационные затраты

- увеличенная, в сравнении с литиевыми аналогами, максимальная рабочая температура

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| № п/п | Наименование показателей | Фактически | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Однородная мазь синего цвета | Визуально |
| 2. | Температура каплепадения С,: | 190 | ASTM D 566 |
| 3. | Пенетрация,с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10 мм-1: | 270 | ASTM D 217 |
| 4. | Вязкость базового масла при 40 °С ,мм2/с | 220 | ASTM D445 |
| 5. | Диапазон рабочих температур °С | от -30 до +160 |  |
| 6. | Тип загустителя: | Li |  |
| 7. | Класс NLGI: | 2 |  |

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства.