|  | О ООО «Корпорация Топливные технологии». 152025,Ярославская обл., г.Переславль-Залесский пл.Менделеева, 2в Тел/факс (495) 784-03-02, (48535) 68224. e-mail: тotek@yandex.ru |
| --- | --- |

ПАСПОРТ №   б/н

Масло трансмиссионное   ТОТЕК

Астра Робот  ML-T  80W90 C

Партия №б/н  от «04»   Марта  2019 года

| № п/п | Наименование показателей | Норма | Результат испытания | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вязкость кинематическая, мм²/с, при 100ºС, не менее | 13,5 – 18,0 | 16,9 | ГОСТ 33 или ASTM D 445 |
| 2 | Индекс вязкости, не менее | 120 | 135 | ГОСТ 25371 или ASTM D 2270 |
| 3 | Вязкость динамическая при температуре минус 26ᵒС, мПа*с, не более | 150000 | 135978 | ГОСТ 1929 и ГОСТ23652 п.5.00 |
| 4 | Совместимость с резиной марки (изменение оъема), % - для марки УИМ -1 -для марки 2801 -для марки 57-5025 | от +1 до +6 от -2 до +10 от -2 до +8 | соответствует | ГОСТ 9.030, метод А и п.4.3 |
| 5 | Термоокислительная стабильностьне более: а)на шестеренчатой машине при 155ᵒС в течение 50ч. - увеличение вязкости при 50ᵒС - осадок впетролейном эфире - осадок в бензине б) на приборе ДК-НАМИ в течении 20 часов при температуре 140ᵒС: - увеличение вязкости при 100ᵒС - осадок в петролейном эфире | 100 3 2 10 0,3 | 2 0,3 | ГОСТ 23652 п.5.4.1 ГОСТ 11063 и ГОСТ 23652 п.5.4.2 |
| 6 | Массовая доля механических примесей | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 6370 |
| 7 | Массовая доля воды, не более | следы | следы | ГОСТ 2477 |
| 8 | Температура застывания,ºС, не выше | минус 25 | Минус 31 | ГОСТ 20287 или ASTM D 97 |
| 9 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ºС, не ниже | 165 | 240 | ГОСТ 4333 или ASTM D 92 |
| 10 | Испытание на коррозию медив течение 3 часов при 120ᵒС, баллы, неболее | 2с | 1а | ГОСТ 2917 или ASTM D 130 |
| 11 | Склонность к пенно образованию, см³, не более при 24ºС при 94ºС при 24ºС после испытания при 94ºС | 50 50 50 | 18 32 20 | ГОСТ 23652,п.5.5 ASTM D 892 |
| 12 | Трибологические характеристики на четырехшариковой мащине: - индекс задира (Из), Н(кгс),не менее - нагрузка сваривания (Рс), Н(кгс), не менее - показатель индекса (Ди) при осевой нагрузке 40кгс при(20±5)ᵒС в течение 1 часа, мм | 568,4(58) 3685(376) Не нормируется, Определение обязательно | 69 384 0,58 | ГОСТ 9490 |
| 13 | Плотность при 20ºС, кг/м³ | Не нормируется Определение обязательно | 980 | ГОСТ 3900 или ASTM D 1298 |

Начальник  лаборатории___________________Владиславлев Л.И.