Краска ВД-АК 155 грунтовочная антикоррозионная водно-дисперсионная акрилатная Korrostop (3 в 1)

Антикоррозионная акрилатная грунт-краска 3 в 1 для металлических поверхностей. Можно наносить прямо на ржавчину. Высокая адгезия и долговременная стойкость к коррозии. Подходит для наружных и внутренних работ для большинства видов поверхностей.

| Область применения | Для внутренних и наружных работ. Для влажных помещений, для дверей, для окон, для потолков, для радиаторов, для стен, для фасадов и т.п. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал обработки | бетон, гипсокартон, гранит, дерево, камень, кирпич, металл, мрамор, обои, оштукатуренная поверхность, пластик, ржавчина, стекло и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| Технические данные |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав | Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, микронизированный мрамор, тальк, антикоррозионные пигменты (фосфат цинка), ингибитор мгновенной коррозии, целевые добавки, вода |  |  |  |  |  |  |
| База (цвет) | А (белая), С (бесцветная) |  |  |  |  |  |  |
| Колеровка | Возможна колеровка красителями для водных красок по базам А и С по цветовым каталогам |  |  |  |  |  |  |
| Параметры | Критерии |  | Методика |  |  | Показатель |  |
|  | Плотность |  | ГОСТ 28513-90 |  |  | Около 1,25 г/см3 |  |
|  | Укрывистость |  | ГОСТ 8784-75 |  |  | Не более 120 г/м2 |  |
|  | Кроющая способность (мокрый слой 200мкм) |  | ISO 2814, DIN EN 13300 |  |  | Не менее 95% (класс 3) |  |
|  | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 17537-72 |  |  | Около 49 % |  |
|  | Стойкость к мокрому истиранию |  | ISO 11998, DIN EN 13300 |  |  | Класс 1 |  |
|  | Блеск при 85° |  | ISO 2813 |  |  | полуматовый |  |
|  | Степень перетира |  | ГОСТ 6589-74 |  |  | Не более 40 мкм |  |
|  | рН-уровень |  | ГОСТ Р 52020-2003 |  |  | 8,5-9,5 |  |
|  | Стойкость пленки к статическому воздействию воды |  | ГОСТ 9.403-80, ГОСТ Р 52020-2003 |  |  | Более 24ч. |  |
| Рекомендации по использованию |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка поверхности | Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли и грязи. Необходимо удалить старое, осыпающееся или отслаивающееся покрытие. Неровности выровнять, ошкурить. Глянцевые поверхности обработать шкуркой. Минеральные поверхности для выравнивания впитывающей способности и уменьшения расхода краски предварительно обработать акриловой грунтовкой. Несмотря на то, что допускается нанесение краски прямо на ржавчину, адгезия и долговечность свойств покрытия будет выше при дополнительной механической зачистке и обезжиривании. При слое коррозии более 100мкм и на местах сварки рекомендуется предварительно обрабатывать поверхность преобразователем ржавчины. |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка материала | Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости материал разбавляется водой, но не более 5-10% по массе |  |  |  |  |  |  |
| Климатические условия использования | Работы проводить при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Наиболее оптимальные условия: температура +20°C, влажность воздуха 65% |  |  |  |  |  |  |
| Инструмент | валиком, кистью, распылителем |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендации по нанесению | Для обеспечения заданных свойств необходимо создать должную толщину высушенной пленки лакокрасочного покрытия. В связи с этим рекомендуется наносить не менее 2х слоев с межслойной сушкой не менее 2х часов. Для повышения равномерности цвета и внешнего вида поверхности следует соблюдать условие сохранения "мокрого края" в рамках одной плоскости от угла до угла (от края до края). При использовании валика последний проход по поверхности в рамках одной плоскости лучше выполнять в одном направлении с небольшим захватом на предыдущую полосу. |  |  |  |  |  |  |
| Расход | 120-140г/м.кв в один слой. Продуктивность 7-8 м2/кг. Расход зависит от состояния основы и метода нанесения. При необходимости точный расчёт выполнить на объекте |  |  |  |  |  |  |
| Время высыхания | Время высыхания при температуре воздуха 20±2°С и влажности воздуха 65%: 0,5ч - от пыли, 2ч - для окраски, 24ч – для эксплуатации. При пониженной температуре, а также повышенной влажности время высыхания может существенно увеличиться. Покрытие окончательно набирает свойства стойкости к внешним воздействиям в течение 21 сут. |  |  |  |  |  |  |
| Меры предосторожности | Краска пожаровзрывобезопасна. Внутренние работы проводить в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими красками и растворителями. При нанесении исключить контакт с открытыми частями тела и попадание внутрь, использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза или рот немедленно промыть водой. Если раздражение не проходит - обратиться за медицинской помощью |  |  |  |  |  |  |
| Очистка инструментов | Сразу после использования промыть водой |  |  |  |  |  |  |
| Поставка и хранение |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные характеристики | Вид фасовки | Размер, д*ш*в, мм |  | Групповая упаковка | Количество на паллете (0,8м*1,2м) |  | Вес на паллете |
|  | 0,9л (1,1кг) ведро п/п | 130*130*130 |  | 12шт | 324шт |  | 357кг |
|  | 2,7л (3,3кг) ведро п/п | 185*185*180 |  | 4шт | 120шт |  | 396кг |
|  | 9л (11кг) ведро п/п | 290*290*230 |  | - | 33шт |  | 363кг |
| Условия штабелирования | Паллеты друг на друга не ставить |  |  |  |  |  |  |
| Транспортировка и хранение | Хранить и перевозить в герметично закрытой заводской упаковке при температуре от +5°С до +35°С в недоступном для детей месте. Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей. Опционально (префикс «М» в названии): Допускается временное хранение и транспортировка при отрицательных температурах окружающего воздуха (до -30°С) - не более 1 мес. Максимальное допустимое число циклов заморозка/разморозка – не более 5. Перед применением необходимо разместить краску в помещении с комнатной температурой и выдержать не менее 1сут |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок | 24 мес от даты изготовления (смотреть информацию на упаковке) |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Фарбен групп» 620010, Россия, г.Екатеринбург, ул.Революции, 29, литер А Тел./факс: (343) 2435403 www.ozonfarbe.ru |  |  |  |  |  |  |  |