Краска ВД-АК 115 фасадная водно-дисперсионная акрилатно-латексная FassadenFarbe Silikon

Для высококачественной окраски фасадов зданий. Образует паропроницаемое покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям, УФ-лучам, перепаду температур, влаге. Силиконовая смола в составе существенно улучшает гидрофобные свойства в течение всего срока эксплуатации, тем самым долговечность покрытия увеличивается на 30-50%. Допускается использование для внутренних работ

| Область применения | Для внутренних и наружных работ. Для влажных помещений, для потолков, для стен, для фасадов и т.п. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал обработки | бетон, гипсокартон, кирпич, обои, оштукатуренная поверхность и т.п. |  |  |  |  |  |  |
| Технические данные |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав | Дисперсия акрилового сополимера, силиконовые смолы, диоксид титана, тальк, микронизированный мрамор, целевые добавки, вода |  |  |  |  |  |  |
| База (цвет) | А (белая), С (бесцветная) |  |  |  |  |  |  |
| Колеровка | Возможна колеровка по цветовым каталогам красителями для водных красок в различные цвета (цвет определяет выбор Базы) |  |  |  |  |  |  |
| Параметры | Критерии |  | Методика |  |  | Показатель |  |
|  | Плотность |  | ГОСТ 28513-90 |  |  | Около 1,5 г/см3 (База А) |  |
|  | Укрывистость |  | ГОСТ 8784-75 |  |  | Не более 120 г/м2 (База А) |  |
|  | Кроющая способность (мокрый слой 250мкм) |  | ISO 2814, DIN EN 13300 |  |  | Не менее 98% (класс 2) (База А) |  |
|  | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 17537-72 |  |  | Около 63% |  |
|  | Стойкость к мокрому истиранию |  | ISO 11998, DIN EN 13300 |  |  | Класс 2 |  |
|  | Паропроницаемость |  | ГОСТ 25898-2012 |  |  | Не менее 0,005 мг/(м*ч*Па) |  |
|  | Блеск при 85° |  | ISO 2813 |  |  | Матовый |  |
|  | Степень перетира |  | ГОСТ 6589-74 |  |  | Не более 40 мкм |  |
|  | рН-уровень |  | ГОСТ Р 52020-2003 |  |  | 7,5-9,5 |  |
|  | Стойкость пленки к статическому воздействию воды |  | ГОСТ 9.403-80, ГОСТ Р 52020-2003 |  |  | Не менее 24ч. |  |
|  | Время высыхания |  | ГОСТ 19007-73 |  |  | Около 30 мин. (до степ.3) |  |
| Рекомендации по использованию |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка поверхности | Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли и грязи. Необходимо удалить старое, осыпающееся или отслаивающееся покрытие. Неровности выровнять, ошкурить. Глянцевые поверхности обработать шкуркой. Для выравнивания впитывающей способности и уменьшения расхода краски поверхности предварительно обработать акриловой грунтовкой. |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка материала | Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости материал разбавляется водой, но не более 5-10% по массе |  |  |  |  |  |  |
| Климатические условия использования | Работы проводить при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Наиболее оптимальные условия: температура +20°C, влажность воздуха 65%. Опционально (префикс "-5" или "-10" в названии): допускается применение краски при отрицательных температурах окружающего воздуха (не ниже -5°С или -10°С) при строгом соблюдении инструкции на ее использование совместно с противоморозным защитным составом "Зима". Во избежание неравномерности цвета, не рекомендуется наносить краску при прямых солнечных лучах на окрашиваемую поверхность, т.к. это может привести к очень неравномерному высыханию участков лакокрасочного покрытия, отличающихся толщиной слоя. |  |  |  |  |  |  |
| Инструмент | валиком, кистью, распылителем |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендации по нанесению | Для обеспечения заданных свойств необходимо создать должную толщину высушенной пленки лакокрасочного покрытия. В связи с этим рекомендуется наносить не менее 2х слоев с межслойной сушкой не менее 2х часов. Для повышения равномерности цвета и внешнего вида поверхности следует соблюдать условие сохранения "мокрого края" в рамках одной плоскости от угла до угла. При использовании валика последний проход по поверхности в рамках одной плоскости лучше выполнять в одном направлении с небольшим захватом на предыдущую полосу. При возникновении эффекта "полошения" (неравномерности цвета) рекомендуется повысить влажность воздуха в помещении и/или дополнительно развести краску водой до 10-15% , т.е. увеличить время высыхания краски |  |  |  |  |  |  |
| Расход | 150-175г/м.кв в один слой. Продуктивность 6-7 м2/кг. Расход зависит от состояния основы и метода нанесения. При необходимости точный расчёт выполнить на объекте |  |  |  |  |  |  |
| Время высыхания | Время высыхания при температуре воздуха 20±2°С и влажности воздуха 65%: 0,5ч - от пыли, 2ч - для окраски, 24ч – для эксплуатации. При пониженной температуре, а также повышенной влажности время высыхания может существенно увеличиться. Покрытие окончательно набирает свойства стойкости к внешним воздействиям в течение 21 сут. |  |  |  |  |  |  |
| Меры предосторожности | Краска пожаровзрывобезопасна. Внутренние работы проводить в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими красками и растворителями. При нанесении исключить контакт с открытыми частями тела и попадание внутрь, использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза или рот немедленно промыть водой. Если раздражение не проходит - обратиться за медицинской помощью |  |  |  |  |  |  |
| Очистка инструментов | Сразу после использования промыть водой |  |  |  |  |  |  |
| Поставка и хранение |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные характеристики | Вид фасовки | Размер, д*ш*в, мм |  | Групповая упаковка | Количество на паллете (0,8м*1,2м) |  | Вес на паллете |
|  | 0,9л (1,4кг) ведро п/п | 130*130*130 |  | 12шт | 324шт |  | 454кг |
|  | 2,7л (4,2кг) ведро п/п | 185*185*180 |  | 4шт | 120шт |  | 504кг |
|  | 9л (14кг) ведро п/п | 290*290*230 |  | - | 33шт |  | 462кг |
| Условия штабелирования | Паллеты друг на друга не ставить |  |  |  |  |  |  |
| Транспортировка и хранение | Хранить и перевозить в герметично закрытой заводской упаковке при температуре от +5°С до +35°С в недоступном для детей месте. Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей. Опционально (префикс «М» в названии): Допускается временное хранение и транспортировка при отрицательных температурах окружающего воздуха (до -30°С) - не более 1 мес. Максимальное допустимое число циклов заморозка/разморозка – не более 5. Перед применением необходимо разместить краску в помещении с комнатной температурой и выдержать не менее 1сут |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок | 24 мес от даты изготовления (смотреть информацию на упаковке) |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Фарбен групп» 620010, Россия, г.Екатеринбург, ул.Революции, 29, литер А Тел./факс: (343) 2435403 www.ozonfarbe.ru |  |  |  |  |  |  |  |