Грунтовка ВД-АК 039 адгезионная водно-дисперсионная акриловая Beton-kontakt

Для подготовки основы перед нанесением декоративных минеральных и полимерных штукатурок. Применяется для создания и улучшения адгезии различных декоративных покрытий и штукатурок к слабовпитывающим основаниям. Образует крупнозернистую шероховатую поверхность, придает отличные сцепляющие свойства гладким поверхностям, улучшает сцепление материалов с невпитывающими поверхностями. Фракция кварцевого камня: до 1,0мм. Может использоваться как сцепляющий слой перед укладкой новой керамической плитки на старую (с помощью плиточного клея).

| Область применения | Для внутренних работ. Для влажных помещений, для потолков, для стен, для фасадов и т.п. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал обработки | бетон, гипсокартон, гранит, камень, кирпич, металл, мрамор, оштукатуренная поверхность, стекло и т.п. |  |  |  |  |  |  |
| Технические данные |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав | Дисперсия акрилового сополимера, пигменты, кварцевый песок, микронизированный мрамор, целевые добавки, вода |  |  |  |  |  |  |
| База (цвет) | Прозрачный с розовым оттенком |  |  |  |  |  |  |
| Колеровка | - |  |  |  |  |  |  |
| Параметры | Критерии |  | Нормативы |  |  | Показатель |  |
|  | Плотность |  | ГОСТ 28513-90 |  |  | Около 1,6 г/см3 |  |
|  | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 17537-72 |  |  | Около 65 % |  |
|  | рН-уровень |  | ГОСТ Р 52020-2003 |  |  | 7,5-9,5 |  |
|  | Время высыхания |  | ГОСТ 19007-73 |  |  | Около 1ч (до степени 3) |  |
| Рекомендации по использованию |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка поверхности | Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли и грязи. Необходимо удалить старое, осыпающееся или отслаивающееся покрытие, очистить от мастик и силикона. Все металлические поверхности рекомендуется предварительно обрабатывать преобразователем ржавчины и покрывать антикоррозионным грунтом или грунт-краской. |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка материала | Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости материал разбавляется водой, но не более 5-10% по массе |  |  |  |  |  |  |
| Климатические условия использования | Работы проводить при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Наиболее оптимальные условия: температура +20°C, влажность воздуха 65% |  |  |  |  |  |  |
| Инструмент | валиком, кистью |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендации по нанесению | Нанести на поверхность и распределить равномерным слоем. Последующая обработка после 24 часов. При повышенной влажности и низких температурах процесс высыхания замедляется. |  |  |  |  |  |  |
| Расход | 250-300г/м.кв в один слой. Продуктивность 3-4 м2/кг. Расход зависит от состояния основы и метода нанесения. При необходимости точный расчёт выполнить на объекте |  |  |  |  |  |  |
| Время высыхания | Время высыхания при температуре воздуха 20±2°С и влажности воздуха 65%: 1ч - от пыли, 24ч – для эксплуатации. При пониженной температуре, а также повышенной влажности время высыхания может существенно увеличиться. Покрытие окончательно набирает свойства стойкости к внешним воздействиям в течение 21 сут. |  |  |  |  |  |  |
| Меры предосторожности | Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Внутренние работы проводить в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими красками и растворителями. При нанесении исключить контакт с открытыми частями тела и попадание внутрь, использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза или рот немедленно промыть водой. Если раздражение не проходит - обратиться за медицинской помощью |  |  |  |  |  |  |
| Очистка инструментов | Сразу после использования промыть водой |  |  |  |  |  |  |
| Поставка и хранение |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные характеристики | Вид фасовки | Размер, д*ш*в, мм |  | Групповая упаковка | Количество на паллете (0,8м*1,2м) |  | Вес на паллете |
|  | 4,5л (6,5кг) ведро п/п | 227*227*194 |  | - | 72шт |  | 468 кг |
|  | 9л (13кг) ведро п/п | 290*290*230 |  | - | 33шт |  | 429кг |
|  | 35кг ведро п/п | 290*290*230 |  | - | 12шт |  | 420кг |
| Условия штабелирования | Паллеты друг на друга не ставить |  |  |  |  |  |  |
| Транспортировка и хранение | Хранить и перевозить в герметично закрытой заводской упаковке при температуре от +5°С до +35°С в недоступном для детей месте. Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей. Опционально (префикс «М» в названии): Допускается временное хранение и транспортировка при отрицательных температурах окружающего воздуха (до -30°С) - не более 1 мес. Максимальное допустимое число циклов заморозка/разморозка – не более 5. Перед применением необходимо разместить грунтовку в помещении с комнатной температурой и выдержать не менее 1сут |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок | 24 мес от даты изготовления (смотреть информацию на упаковке) |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Фарбен групп» 620010, Россия, г.Екатеринбург, ул.Революции, 29, литер А Тел./факс: (343) 2435403 www.ozonfarbe.ru |  |  |  |  |  |  |  |