Грунтовка ВД-АК 016 концентрированная универсальная акриловая  Grundkonzentrat

Для подготовки и укрепления различных поверхностей перед окраской и прочими отделочными работами. Выравнивает впитывающую способность основания, укрепляет пористые и непрочные поверхности, придает полуматовый блеск.

| Область применения | Для внутренних и наружных работ. Для влажных помещений, для потолков, для стен, для фасадов и т.п. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал обработки | бетон, гипсокартон, дерево, кирпич, обои, оштукатуренная поверхность и т.п. |  |  |  |  |  |  |
| Технические данные |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав | Дисперсия акрилового сополимера, целевые и биоцидные добавки, вода |  |  |  |  |  |  |
| База (цвет) | Мутновато-белый. После высыхания – прозрачный. |  |  |  |  |  |  |
| Колеровка | Возможна ручная колеровка красителями для водных красок и лаков |  |  |  |  |  |  |
| Параметры | Критерии |  | Нормативы |  |  | Показатель |  |
|  | Плотность |  | ГОСТ 28513-90 |  |  | Около 1,0 г/см3 |  |
|  | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 17537-72 |  |  | Около 20 % |  |
|  | рН-уровень |  | ГОСТ Р 52020-2003 |  |  | 7,5-9,5 |  |
|  | Время высыхания |  | ГОСТ 19007-73 |  |  | Около 30 мин. (до степ. 3) |  |
| Рекомендации по использованию |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка поверхности | Влажность обрабатываемой поверхности должна быть не более 20%. Отслоившееся старое покрытие и непрочные верхние слои удалить щеткой или скребком. Поверхности, покрытые олифой, краской, лаком или другими пленкообразующими - ошкурить. Не смешивать с другими составами, не обрабатывать мерзлые основания |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка материала | Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. Для получения готовой к применению грунтовки концентрат разбавить водой в соотношении (концентрат:вода): 1:4 – для внутренних работ, 1:3 – для наружных работ. |  |  |  |  |  |  |
| Климатические условия использования | Работы проводить при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Наиболее оптимальные условия: температура +20°C, влажность воздуха 65%. |  |  |  |  |  |  |
| Инструмент | валиком, кистью, распылителем |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендации по нанесению | Нанести на поверхность и распределить равномерным слоем. Не допускать образовании лужиц на горизонтальных поверхностях. При необходимости сильно впитывающие поверхности обработать повторно. Глубина проникновения будет больше, если второй слой наносить не дожидаясь высыхания первого. |  |  |  |  |  |  |
| Расход | Расход готовой грунтовки 100-150 г/м2 при нанесении в один слой. Примерный расход концентрата - 25-40г/м.кв. Расход зависит от состояния основы и метода нанесения. При необходимости точный расчёт выполнить на объекте |  |  |  |  |  |  |
| Время высыхания | Время высыхания при температуре воздуха 20±2°С и влажности воздуха 65%: 0,5ч - от пыли, 2ч - для окраски, 24ч – для эксплуатации. При пониженной температуре, а также повышенной влажности время высыхания может существенно увеличиться. Покрытие окончательно набирает свойства стойкости к внешним воздействиям в течение 21 сут. |  |  |  |  |  |  |
| Меры предосторожности | Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Внутренние работы проводить в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими грунтовками и растворителями. При нанесении исключить контакт с открытыми частями тела и попадание внутрь, использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза или рот немедленно промыть водой. Если раздражение не проходит - обратиться за медицинской помощью |  |  |  |  |  |  |
| Очистка инструментов | Сразу после использования промыть водой |  |  |  |  |  |  |
| Поставка и хранение |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные характеристики | Вид фасовки | Размер, д*ш*в, мм |  | Групповая упаковка | Количество на паллете (0,8м*1,2м) |  | Вес на паллете |
|  | 1л (канистра полиэт.) | 112*62*215 |  | 15шт | 432шт |  | 432кг |
|  | 5л (канистра полиэт.) | 178*154*250 |  | - | 90шт |  | 450кг |
|  | 10л (канистра полиэт.) | 220*190*305 |  |  | 50шт |  | 500кг |
|  | 50л (бочка полиэт.) | 334*334*595 |  | - | 6шт |  | 300кг |
| Условия штабелирования | Паллеты друг на друга не ставить |  |  |  |  |  |  |
| Транспортировка и хранение | Хранить и перевозить в герметично закрытой заводской упаковке при температуре от +5°С до +35°С в недоступном для детей месте. Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей. Опционально (префикс «М» в названии): Допускается временное хранение и транспортировка при отрицательных температурах окружающего воздуха (до -30°С) - не более 1 мес. Максимальное допустимое число циклов заморозка/разморозка – не более 5. Перед применением необходимо разместить грунтовку в помещении с комнатной температурой и выдержать не менее 1сут |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок | 24 мес от даты изготовления (смотреть информацию на упаковке) |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Фарбен групп» 620010, Россия, г.Екатеринбург, ул.Революции, 29, литер А Тел./факс: (343) 2435403 www.ozonfarbe.ru |  |  |  |  |  |  |  |