**Декоративная штукатурка КОРОЕД Оптима**

* Экономичная;
* Высокая паропроницаемость;
* Рекомендована для систем СФТК.

Предназначена для устройства декоративно-защитного финишного слоя при внутренней и наружной отделке зданий. Образует покрытие, напоминающее структуру дерева, изъеденного жучком. Обладает высокой паропроницаемостью. Используется в качестве финишного слоя в составе фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями (СФТК). Белая, под последующую окраску. Наносится ручным способом. Применяется по основаниям: бетон, цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ. Изготовлена на основе белого цемента с применением натуральной мраморной крошки, высокоэффективных полимерных и модифицирующих добавок. Выпускается в одной фракции 2,5 мм.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Цвет | белый |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси | 0,21 – 0,25 л |
| Толщина наносимого слоя | 2,5 мм |
| Расход | 3,0 – 3,5 кг/м2 |
| Время пригодности раствора к работе | не менее 2 часов |
| Время высыхания | 24 часа |
| Адгезия | не менее 0,35 МПа |
| Прочность на сжатие | не менее 4,5 МПа |
| Паропроницаемость | не менее 0,035 мг/м\*ч\*Па |
| Температура проведения работ | +5°С...+30°С |
| Температура эксплуатации | -40°С...+60°С |
| Долговечность | не менее 10 лет |
| Морозостойкость | не менее 50 циклов |
| Группа горючести | НГ (не горючая) |

**Фасовка и хранение**

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 25 кг. Срок годности в сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев.