|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| Использование как линейки | 0-50 мм |  | ±0.2 мм |
| Измерение смещения | 0-15 мм  0-5 мм | 1 мм  0.05 мм | ±0.2 мм  ±0.1 мм |
| Измерение угла кромки | 80-160° | 5° | ±1° |
| Измерение величины зазора | 0-6 мм | 1 мм | ±0.2 мм |
| Измерение угла раскрытия Х-шва 60° | 60° | 5° | ±30’ |
| Измерение угла раскрытия Х-шва 70° | 70° | 5° | ±30’ |
| Измерение высоты стыкового шва | 0-15 мм | 1 мм | ±0.2 мм |
| Измерение углового шва | 0-15 мм | 1 мм | ±0.2 мм |
| Измерение высоты углового шва (катет) | 0-15 мм | 1 мм | ±0.2 мм |
| Измерение ширины шва | 0-60 мм | 1 мм | ±0.3 мм |
| Измерение смещения | 0-15 мм  0-5 мм | 1 мм  0.05 мм | ±0.2 мм  ±0.1 мм |
| Измерение глубины подреза | 0-25 мм | 0.05 мм | ±0.1 мм |