|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Функция**  | **Диапазон** | **Погрешность** |
| Использование как линейки | 0-50 мм | ±0.1 мм |
| Измерение смещения | 0-15 мм | ±0.1 мм |
| Измерение угла кромки | 80-160° | ±2.5° |
| Измерение величины зазора | 0-5 мм | ±0.2 мм |
| Измерение высоты стыкового шва | 0-15 мм | ±0.2 мм |
| Измерение углового шва | 0-15 мм | ±0.2 мм |
| Измерение высоты углового шва (катет) | 0-15 мм | ±0.2 мм |
| Измерение ширины шва | 0-60 мм | ±0.2 мм |
| Измерение глубины подреза | 0-8 мм | ±0.1 мм |