|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Контролируемый параметр** | **Диапазон измерения** | **Цена деления, мм** | **Погрешность, мм** |
| Смещение кромки | 0-6 мм | 0,5 мм | 0,2 мм |
| Размер притупления и ширины шва (линейка) | 0-24 мм | - | 0,2 мм |
| Высота усиления стыкового шва | 0-6 мм | 0,5 мм | 0,2 мм |
| Глубина вогнутости шва | 0-6 мм | 0,5 мм | 0,2 мм |
| Высота выпуклости шва | 0-6 мм | 0,5 мм | 0,2 мм |
| Подрезы корня шва | 0-6 мм | 0,5 мм | 0,2 мм |
| Глубина дефектов шва | 0-6 мм | 0,5 мм | 0,2 мм |
| Высота дефектов шва | 0-6 мм | 0,5 мм | 0,2 мм |
| Измерение размера раковин | 1,5 и 3,0 мм | - | 0,3 мм |