Производитель:

Универсальная полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость

«Акватек Стандарт»

ТУ 2422-005-13092819-2002

Для механической обработки металлов и сплавов

Краткая Инструкция по применению

Концентрат СОЖ добавляется в воду. Не допускается смешение рабочей эмульсии СОЖ семейства «Акватек» с иными растворами (эмульсиями) СОЖ или моющими растворами. Концентрат СОЖ светло-коричневого (коньячного, чайного) цвета. Допускается легкое косметическое помутнение в верхних слоях концентрата СОЖ. Перед употреблением взболтать.

Приготовление базового 3(5)% рабочего раствора (эмульсии) СОЖ «Акватек Стандарт»

Для приготовления 100 литров 3(5)% рабочего раствора СОЖ необходимо к  97(95) литрам воды добавить 3(5) килограмма концентрата СОЖ при постоянном перемешивании до получения однородной смеси, от полупрозрачного до белесого (бледно-молочного) цвета. Пользование мерными емкостями: для приготовления 10 литров (ведро) 5% эмульсии: к 9,5 литра воды добавить 500 граммов концентрата СОЖ. Перемешивание можно производить вручную, либо миксером (насосом-смесителем). Контроль точности концентрации рабочей эмульсии  рекомендуется проводить Рефрактометром. Норма жесткости воды: от 2 - до 7 мг-экв/л. (ГОСТ 4151-72). Используется обычная холодная вода из крана в помещении (цехе).

Промывка рабочей системы подачи СОЖ перед заливкой новой эмульсии

Перед заливкой эмульсии в систему подачи СОЖ рекомендуется промыть систему (ГОСТ 12.3.025-80).

Для этого следует:

- Слить ранее отработанную эмульсию СОЖ.

- Очистить емкости системы подачи СОЖ, патрубки, шланги и т.п. от неорганических и органических отложений в виде донных осадков, налипов, потеков, масляных пленок и др.

- Заполнить емкости (на 1/3 - 2/3 объема) теплым (50-60 С) водным раствором (1-2%) моющего или моющее-дезинфицирующего средства. Рекомендуется использовать: «МС», «МЛ», «Лабомид»,  «МДС-1», МДС-4», МДС-К», «RENOCLEAN», «ОСТ». Можно использовать 1-2% раствор кальцинированной соды (ГОСТ 5100-72). В качестве моющего средства можно использовать 1-2% раствор концентрата СОЖ семейства «Акватек».

- Циркуляция данного раствора в системе 2-6 часов.

- Слив моющего раствора.

- Промывка системы чистой теплой водой, слив.

- Если система сильно загрязнена, рекомендуется провести повторный цикл очистки и промывки.

Стандартная рабочая концентрация эмульсии СОЖ «Акватек Стандарт» 3-5%. При тяжелых видах обработки или загрязнении системы рекомендуется использовать 5-7% концентрацию. При нарезании резьбы и развертывании 5-9% (подробно см. таблицу №3 на стр. 6 «Инструкции по применению»). Наименьшая концентрация эмульсии составляет 2%, снижение недопустимо. Нормальный показатель pH рабочей эмульсии от 8.7 – до 9.5. Эмульсия нуждается в корректировке состава при снижении уровня pH до 8.7 и ниже. Для поддержания полезных эксплуатационных свойств эмульсии СОЖ рекомендуется проводить текущий контроль ее состояния не реже одного раза в две недели. Внешний вид и запах эмульсии контролируются ежедневно (ГОСТ 12.3.025-80). Рекомендации по корректировке СОЖ в процессе эксплуатации указаны на сайте производителя http://tehgrant.com  в разделе «Полезная информация» либо таблице №6, на стр. 8 «Инструкции». Хранение концентрата СОЖ при температуре от - 30 до + 40 градусов Цельсия. Зимой отогревание концентрата для приготовления эмульсии СОЖ производится естественным оттаиванием при комнатной температуре, без применения горячей воды.