Производитель:

Универсальная синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость

«Техмол Экстра»

ТУ 2422-003-13092819-2002

Для механической обработки металлов и сплавов

Краткая Инструкция по применению

Концентрат СОЖ добавляется в воду. Не допускается смешение рабочего раствора (эмульсии) СОЖ «Техмол Экстра» с иными эмульсиями СОЖ или моющими растворами. Концентрат СОЖ «Техмол Экстра» от желтого до светло-коричневого (чайного) цвета. Допускается легкое косметическое помутнение в верхних слоях концентрата СОЖ. Перед употреблением взболтать.

Приготовление базового 2% рабочего раствора (эмульсии) СОЖ «Техмол Экстра»

Для приготовления 100 литров 2% рабочего раствора СОЖ необходимо к  98 литрам воды добавить 2,0 килограмма концентрата СОЖ при постоянном перемешивании до получения однородной смеси, от полупрозрачного до белесого цвета. Пользование мерными емкостями: для приготовления 10 литров (ведро) 2% эмульсии: к 9,8 литра воды добавить 200 граммов концентрата СОЖ. Перемешивание производить вручную, либо миксером (насосом-смесителем). Контроль точности концентрации рабочей эмульсии  рекомендуется проводить при помощи Рефрактометра. Норма жесткости воды: от 2 - до 7 мг-экв/л. (ГОСТ 4151-72). Используется обычная холодная вода из крана в помещении.

Промывка рабочей системы подачи СОЖ перед заливкой новой эмульсии

Перед заливкой эмульсии в систему подачи СОЖ рекомендуется промыть систему (ГОСТ 12.3.025-80).

Для этого следует:

- Слить ранее отработанную эмульсию СОЖ.

- Очистить емкости системы подачи СОЖ, патрубки, шланги и т.п. от неорганических и органических отложений в виде донных осадков, налипов, потеков, масляных пленок и др.

- Заполнить емкости (на 1/3 - 2/3 объема) теплым (50-60 С) водным раствором (1,5-2%) моющего или моющее-дезинфицирующего средства. Рекомендуется использовать: «МС», «МЛ», «Лабомид»,  «МДС-1», МДС-4», МДС-К», «RENOCLEAN», «ОСТ». Можно использовать 1-2% раствор кальцинированной соды (ГОСТ 5100-72).

- Циркуляция данного раствора в системе 2-6 часов.

- Слив моющего раствора.

- Промывка системы чистой теплой водой, слив.

- Если система сильно загрязнена, рекомендуется провести повторный цикл очистки и промывки.

Стандартная рабочая концентрация раствора СОЖ «Техмол Экстра» 2%. Для обработки легированных сталей и алюминиевых сплавов, на нагруженных операциях, либо при загрязнении системы рекомендуется использовать 2,5-3(4)% концентрацию (подробно см. в «Инструкции по применению»). Наименьшая концентрация рабочего раствора составляет 1,5%. Снижение концентрации недопустимо. Нормальный показатель pH рабочего раствора от 8,8 – до 9,8 ед. Нуждается в корректировке состава при снижении уровня pH до 8,0 ед. и ниже. Для поддержания полезных эксплуатационных свойств эмульсии СОЖ рекомендуется проводить текущий контроль ее состояния не реже одного раза в две недели. Внешний вид и запах эмульсии контролируются ежедневно (ГОСТ 12.3.025-80). Рекомендации по корректировке СОЖ в процессе эксплуатации указаны на сайте производителя http://tehgrant.com   в разделе «Полезная информация», либо в таблице №6 на стр.8 «Инструкции по применению». Хранение концентрата СОЖ при температуре от - 30 до + 40 градусов Цельсия. Зимой отогревание концентрата и приготовление эмульсии СОЖ производится естественным оттаиванием при комнатной температуре, без применения горячей воды.