**Клей для плитки БАЗОВЫЙ**

* Класс С0 по ГОСТ 56387
* Универсальный, экономичный
* Для керамической плитки
* Для ванных, санузлов и кухонь

Универсальный экономичный клей для крепления всех видов керамической плитки размером до 300х300 мм на горизонтальные и вертикальные основания в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Может быть использован в качестве кладочного раствора (класса по ГОСТ Р 58272) для возведения кладок из кирпича и цементно-песчаных блоков, а также для локального выравнивания базовых поверхностей слоем до 15 мм. Наносится ручным способом. Применяется по минеральным недеформирующимся основаниям: бетонным, газобетонным, кирпичным, цементным стяжкам, штукатуркам.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Цвет | серый |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси | 0,16-0,20 л |
| Толщина слоя | 2-15 мм |
| Расход при использовании шпателя с размером зуба 6х6 мм | 3,0-3,5 кг/м2 |
| Время пригодности раствора к работе | не менее 2 часов |
| Открытое время | 10 минут |
| Время корректировки плитки | 15 минут |
| Затирание швов | через 24 часа |
| Адгезия (плитка с в/п > 3% при нормальных условиях твердения) | не менее 0,5 МПа |
| Прочность на сжатие | не менее 5 МПа |
| Температура проведения работ | +5°С...+30°С |
| Температура эксплуатации | -40°С...+50°С |
| Морозостойкость | не менее 50 циклов |
| Группа горючести | НГ (не горючая) |

**Фасовка и хранение**

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке - 12 месяцев. Допускается хранение при отрицательных температурах.