**Клей для плитки СТАНДАРТ**

* Класс С1 по ГОСТ 56387;
* Высокий стандарт прочности;
* Для всех видов керамической плитки, клинкера, керамогранита, природного и искусственного камня;
* Для выравнивания оснований до 15 мм;
* Для системы «теплый пол»

Усиленный клей класса С1 для укладки любых видов керамических, клинкерных, плит из природного и искусственного камня и керамогранита малого и среднего формата на вертикальные поверхности до 450х450мм, на горизонтальные поверхности  до 600х600мм. Применяется по минеральным недеформирующимся основаниям: бетонным, газобетонным, кирпичным, по цементным стяжкам, штукатуркам.  Предназначен для эксплуатации внутри и снаружи зданий (включая цоколь), а также в помещениях с нормальной и повышенной  влажностью,  промерзающих и отапливаемых. Клей подходит для системы «Тёплый пол».

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Цвет | серый |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси | 0,16-0,20 л |
| Толщина слоя | 2-15 мм |
| Расход при использовании шпателя с размером зуба 6х6 мм | 3,0-3,5 кг/м2 |
| Время пригодности раствора к работе | не менее 2 часов |
| Способность к смачиванию | не менее 20 минут |
| Время корректировки плитки | 20 минут |
| Затирание швов | через 24 часа |
| Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток | не менее 0,8 МПа |
| Прочность на сжатие | не менее 7,5 МПа |
| Температура проведения работ | +5°С...+30°С |
| Температура эксплуатации плиточного покрытия | +5°С...+60°С |
| Морозостойкость | не менее 75 циклов |
| Группа горючести | НГ (не горючая) |

**Фасовка и хранение**

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке - 12 месяцев. Допускается хранить при отрицательных температурах.