**Клей для систем теплоизоляции ARMIBOND**

* Для крепления пенополистирольных и минераловатных плит
* Для создания армирующего слоя
* Ударопрочный, армирован волокнами
* Препятствует проникновению влаги к утеплителю
* Имеет техническое свидетельство МИНСТРОЙ России

Применяется для крепления пенополистирольных и минераловатных плит к минеральным основаниям (кирпичные, каменные, бетонные и газобетонные поверхности) и устройства на них базового штукатурного слоя, армированного стеклотканевой сеткой, в системе Фасадной Теплоизоляционной Композиционной. Препятствует проникновению влаги к поверхности утеплителя. Предназначен для нанесения ручным способом при наружных и внутренних работах. Изготовлен на цементно-песчаной основе с использованием высокоэффективных полимерных и модифицирующих добавок и волокон, укрепляющих структуру покрытия.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Цвет | серый |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси | 0,18-0,22 л |
| Толщина слоя | 2-10 мм |
| Расход - при монтаже утеплителя- при выполнении армирования | 5,0 – 6, 0 кг/м23,0 – 4,0 кг/м2 |
| Время пригодности раствора к работе | не менее 3 часов |
| Адгезия к пенополистиролу | не менее 0,12 МПа |
| Адгезия к бетону | Не менее 1 МПа |
| Прочность на сжатие | не менее 6,5 МПа |
| Прочность на растяжение при изгибе | Не менее 3 МПа |
| Ударная прочность | 6 Дж |
| Паропроницаемость | 0,08 мг/м\*ч\*Па |
| Температура проведения работ | +5°С...+30°С |
| Температура эксплуатации | -40°С...+60°С |
| Морозостойкость | не менее 75 циклов |
| Группа горючести | НГ (не горючая) |

**Фасовка и хранение**

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке - 12 месяцев. Допускается хранить при отрицательных температурах.