МАСТЕРБИТ

МБ-35 Резиновая краска ELASTIQ

### скрывает неровности, выравнивает поверхность

### образует "дышащее" покрытие

### сдерживает трещины (до 3 мм)

### х3 — коэфицент удлинения

### водостойкая

## Высококачественная толстослойная краска для наружных и внутренних работ. Обладает высокой эластичностью, водо- и атмосферостойкостью.

Предназначена для окраски различных поверхностей внутри и снаружи зданий и сооружений. Подходит для окраски различных минеральных оснований (бетон, кирпич и др.),  предварительно подготовленных деревянных и загрунтованных металлических оснований. Может применяться как влагостойкая интерьерная или фасадная краска, подходит для окраски крыш и цоколей.

Инструкции по применению:

Перед нанесением краски необходимо убедиться, что рабочая поверхность сухая и чистая. Для снижения расхода краски и гарантии долговечного покрытия рекомендуется предварительная обработка поверхности грунтовками акриловыми серии EU,  при окраске металла грунтовками антикоррозионными СВЕТОФОР®, FERUMPROTECT®, при окраске дерева также может потребоваться предварительное антисептирование.

Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить чистой водой не более 5% от объема краски.

Краска наносится кистью, валиком или краскопультом при температуре не ниже +7С0 и относительной влажности воздуха не более 80%.

Средний расход: 200-400 г/м2 при нанесении в один слой.

Время высыхания до отлипа при температуре 20±3С0 и относительной влажности воздуха 65±5% составляет 2 часа, полное высыхание -48 часов.

Рекомендуется нанесение в 2 слоя с промежуточной сушкой.

Состав: сополимерная акриловая дисперсия, антисептик, вода, загуститель, наполнитель, пигмент, регулятор рН.

Хранение: В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. В случае заморозки, оттаивание производить при температуре 20±5С0.

Меры предосторожности: Использовать в хорошо проветриваемом помещении. При работе с краской использовать перчатки и средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза. Хранить в месте, недоступном для детей. Остатки не сливать в систему канализации. Утилизировать в закрытом виде как бытовой мусор.

Гарантийный срок хранения: 2 года с даты изготовления.

ТУ 2313 – 010– 13108928 –2012

Товар сертифицирован. Пожаровзрывобезопасен. Безопасность подтверждена СГР. Дата изготовления и номер партии указаны на стикере.

Произведено в РОССИИ под контролем ООО «ТД «ТЕХНОДЕКОР» г.Ярославль, ул.Гоголя, 20  Тел. 8 800 700-67-15