Шпатлевка готовая к применению INTERIOR Pasta

- Для финишного выравнивания стен и потолков

- Белоснежная, идеально гладкая поверхность

- Пластичная, легко наносится

- Идеальна для ГКЛ, ГВЛ

- Толщина слоя: 0,1-3 мм

Предназначена для высококачественной финишной отделки стен и потолков внутри помещений перед тонкой отделкой декоративными покрытиями и подготовкой оснований к окраске и оклейке обоями. За счет паропроницаемости позволяет стенам «дышать», что создает благоприятный микроклимат в помещении. Для ручного нанесения. Подходит для оштукатуренных цементных и гипсовых поверхностей, ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

Обладает высокой адгезией. Легко наносится. Образует идеально гладкую, шелковистую, не мелящуюся поверхность. Экологически безопасна, может применяться без ограничений во всех типах жилых и общественных помещений.

Технические характеристики

| Цвет | белый |
| --- | --- |
| Толщина слоя | 0,1 – 3 мм |
| Средний расход | 1 л/м2 |
| Время высыхания | 2 часа |
| Дальнейшие отделочные работы | Через 24 часа |
| Адгезия | не менее 0,4 МПа |
| Температура проведения работ | +5°С...+30°С |
| Температура эксплуатации | +5°С...+40°С |
| Морозостойкость | 5 циклов |

Фасовка и хранение

Поставляется в пластиковых ведрах по 28 и 8 кг. Срок годности 24 месяца со дня изготовления, в сухом помещении, в оригинальной, не вскрытой упаковке изготовителя.