Шпатлевка полимерная ФИНИШНАЯ SUPER

- Белоснежная финишная;

- Идеально гладкая, выводится «в ноль»;

- На основе тонкомолотого мрамора;

- Жизнеспособность: 72 часа в закрытой таре;

- Толщина слоя: 0-2 мм.

Предназначена для финишного тонкослойного (от 0 до 2 мм за один слой) выравнивания стен и потолков, для их подготовки к последующей высококачественной окраске или оклейке обоями. Для получения более толстого слоя допускается шпатлевание в несколько слоев. После высыхания шпатлевка образует белоснежную, плотную, шелковистую, не мелящуюся поверхность. Обладает высокой паропроницаемостью, что дает возможность поверхности "дышать", создавая благоприятный микроклимат в помещении.

Наносится ручным способом на оштукатуренные кирпичные, бетонные, пено- и газобетонные, гипсовые, цементно-песчаные, цементно-известковые основания, а также на неоштукатуренные - ГКЛ, ГВЛ, ЦСП и ПГП. Изготовлена на основе тонкомолотой мраморной муки и модифицирующих добавок. Предназначена для внутренних работ в помещениях с нормальной влажностью.

Технические характеристики

| Цвет | супербелый |
| --- | --- |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси | 0,34-0,36 л |
| Толщина слоя | 0 – 2 мм |
| Расход при толщине слоя 1 мм | 1,0 кг/м2 |
| Время пригодности раствора к работе | 72 часа (в закрытой таре) |
| Время высыхания слоя | 2 часа |
| Адгезия | не менее 0,2 МПа |
| Температура проведения работ | +5°С...+30°С |
| Температура эксплуатации | +5°С...+40°С |
| Группа горючести | НГ (не горючая) |

Фасовка и хранение

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 20 кг. Срок хранения в сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке - 12 месяцев.