Шпатлевка цементная ВОДОСТОЙКАЯ

- Для фасадов, санузлов и ванных комнат

- Высокая влагостойкость

- Препятствует появлению плесени и грибка

- Прочная, армирована волокнами

- Толщина слоя: 1-10 мм

Прочная влагостойкая шпатлевка, армированная микроволокнами, предназначена для первоначального выравнивания стен и потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях и для выравнивания фасадов зданий. Применяется для подготовки поверхностей под дальнейшую финишную отделку, облицовку керамической плиткой, нанесение декоративных покрытий, а также для устранения неровностей, раковин, трещин до 10 мм, заделки и ремонта кладочных швов.

Наносится ручным способом на бетонные, газобетонные, оштукатуренные поверхности. Изготовлена на основе белого цемента, фракционированного песка с использованием полимеров, гидрофобных и модифицирующих добавок.

Технические характеристики

| Цвет | Светло-бежевый |
| --- | --- |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси | 0,24-0,28 л |
| Толщина слоя | 1 – 10 мм |
| Расход | 1,3 кг/м2 |
| Время пригодности раствора к работе | не менее 3 часов |
| Время высыхания | 24 часа |
| Адгезия | не менее 0,7 МПа |
| Прочность на сжатие | Не менее 7,5 МПа |
| Паропроницаемость | 0,1 мг/м*ч*Па |
| Температура проведения работ | +5°С...+30°С |
| Температура эксплуатации | -40°С...+60°С |
| Морозостойкость | не менее 50 циклов |
| Группа горючести | НГ (не горючая) |

Изготовлено на основании ГОСТ Р 33699

Фасовка и хранение

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке - 12 месяцев.