Штукатурка ГИПСОВАЯ белая

- Для идеально гладкой поверхности

- Эластичная

- Толщина слоя: 2-30 мм

Классическая белая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. За счет паропроницаемости позволяет стенам «дышать», что создает благоприятный микроклимат в помещении. Образует прочную, гладкую поверхность под последующую оклейку плотными обоями или облицовку керамической плиткой.

Наносится ручным способом на бетонные, пено- и газобетонные, газосиликатные, кирпичные, каменные основания, цементно-песчаные, цементно-известковые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ. Изготовлена на гипсово-песчаной основе с использованием высокоэффективных полимерных модифицирующих добавок.

Технические характеристики

| Цвет | белый |
| --- | --- |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси | 0,44-0,48 л |
| Толщина слоя | 2-30 мм |
| Максимальный размер зерна | 1,25 мм |
| Расход при толщине слоя 10 мм | 10 кг/м2 |
| Время пригодности раствора к работе | не менее 1 часа |
| Время высыхания (для слоя 2 мм) | 2 часа |
| Дальнейшие отделочные работы | Через 24 часа |
| Полная прочность | через 7 суток |
| Адгезия | не менее 0,5 МПа |
| Прочность на сжатие | не менее 2,5 МПа |
| Температура проведения работ | +5°С...+30°С |
| Температура эксплуатации | +5°С...+60°С |
| Группа горючести | НГ (не горючая) |

Изготовлено на основании ГОСТ 31377

Фасовка и хранение

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 20 кг. Срок хранения в сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке - 12 месяцев.