**Краска интерьерная ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ**

****

* Белая матовая;
* Экономичная;
* Для поверхностей, не требующих мытья;
* Устойчива к сухой уборке;
* 5 класс по DIN EN 13300.

Водно-дисперсионная акриловая белая краска. Образует матовое покрытие, устойчивое к сухому протиранию (5 класс согласно стандарту DIN EN 13300). Легко наносится, быстро и качественно окрашивает поверхность. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится на кирпичные, бетонные, цементные, гипсовые оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Цвет | белый, колеруется по каталогам БОЛАРС |
| Основа | акриловая |
| Время высыхания | 1 час |
| pH | 8,0 – 9,0 |
| Расход  | 100 г/м2 |
| Температура проведения работ | +5°С...+35°С |
| Температура эксплуатации | +5°С...+40°С |
| Морозостойкость при транспортировке | не менее 5 циклов |

**Фасовка и хранение**

Поставляется в пластиковых ведрах по 3, 7, 15 и 40 кг. Срок годности 2 года со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке производителя.