**Краска интерьерная ДЛЯ ПОТОЛКОВ супербелая**

****

* Матовая, ярко-белая;
* Светоотражающая, для комнат с недостатком освещения;
* Для поверхностей, не требующих мытья;
* Устойчива к сухой уборке;
* 5 класс по DIN EN 13300.

Водно-дисперсионная акриловая ярко-белая краска. Образует матовое покрытие, устойчивое к сухому протиранию (5 класс согласно стандарту DIN EN 13300). Легко наносится, быстро и качественно окрашивает поверхность. Предназначена для окрашивания потолков в помещениях с нормальной влажностью. Благодаря высокому коэффициенту светоотражения, краска незаменима в помещениях с недостаточным уровнем освещенности.  Наносится на кирпичные, бетонные, цементные, гипсовые оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, гипсокартон.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Цвет | белый, колеруется по каталогам БОЛАРС |
| Основа | акриловая |
| Коэффициент белизны | 95% |
| Время высыхания | 1 час |
| pH | 8,0 – 9,0 |
| Расход  | 130 г/м2 |
| Температура проведения работ | +5°С...+35°С |
| Температура эксплуатации | +5°С...+40°С |
| Морозостойкость при транспортировке | не менее 5 циклов |

**Фасовка и хранение**

Поставляется в пластиковых ведрах по 3, 7, 15 и 40 кг. Срок годности 2 года со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке производителя.