**Краска интерьерная ЛАТЕКСНАЯ быстросохнущая**

****

* Матовая, ярко-белая;
* Экологичная, не токсичная;
* Не выгорает;
* Рекомендована для стеклообоев;
* 4 класс по DIN EN 13300.

Эластичная водно-дисперсионная ярко-белая акриловая краска с высокой кроющей способностью. Образует матовое покрытие. Легко наносится, быстро и качественно окрашивает поверхность. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Наносится на кирпичные, бетонные, цементные, гипсовые оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, ГКЛ, ГВЛ, ПГП и стекловолокнистые обои.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Цвет | белый, колеруется по каталогам БОЛАРС |
| Основа | акриловая |
| Время высыхания | 1 час |
| pH | 8,0 – 9,0 |
| Расход | 120 г/м2 |
| Стойкость к статическому воздействию воды | не менее 12 часов |
| Температура проведения работ | +5°С...+35°С |
| Температура эксплуатации | +5°С...+40°С |
| Морозостойкость при транспортировке | не менее 5 циклов |

**Фасовка и хранение**

Поставляется в пластиковых ведрах по 3, 7, 15 и 40 кг. Срок годности 2 года со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке производителя.