**Грунт ACRYL PRIMER**

****

* Препятствует проступанию цвета основания
* Пропитывающий и укрепляющий

Предназначен для повышения адгезионного контакта и снижения впитывающей способности оснований для последующего нанесения декоративных штукатурок и красок на акриловой основе. Применяется для обработки бетона, цементно-песчаных, гипсовых и цементно-известковых штукатурок, гипсокартонных и древесно-стружечных плит, прочных окрасочных покрытий. Используется в системах утепления фасадов БОЛАРС ТВД1 перед нанесением декоративного финишного слоя. Для внутренних и наружных работ.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Цвет | белый, колеруется в любой цвет по каталогам БОЛАРС |
| Время высыхания | 1 час |
| pH | 8,0 – 9,0 |
| Расход  | 80 – 100 г/м2 |
| Стойкость к воде | не менее 24 часов |
| Температура проведения работ | +5°С...+30°С |
| Температура эксплуатации | -40°С...+60°С |
| Морозостойкость | 5 циклов |

**Фасовка и хранение**

Поставляется в пластиковых ведрах по 5 и 10 кг, в евробаках по 30 кг. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке производителя.