**Грунт ACRYL PRIMER QUARTZ**

****

* Создает шероховатое покрытие под декоративную штукатурку для усиления сцепления с поверхностью
* Препятствует проступанию цвета основания
* Укрепляющий

Предназначен для повышения адгезионного контакта материалов с основанием для наружных и внутренних работ. Облегчает нанесение декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность оснований, сокращает расход отделочных материалов. Колеруется в цвет наносимой сверху декоративной штукатурки и позволяет избежать просвечивания основания сквозь финишный слой и появления пятен при нанесении структурных декоративных штукатурок. Используется в системах Теплоизоляционных Композиционных БОЛАРС ТВД1 перед нанесением декоративного финишного слоя. Подходит для обработки основания перед нанесением жидких обоев. Для внутренних и наружных работ.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Цвет | белый, колеруется в любой цвет по каталогам БОЛАРС |
| Время высыхания | 2 часа |
| Отделочные работы | через 12 часов |
| pH | 8,0 – 9,0 |
| Расход | 250 г/м2 |
| Стойкость к воде | не менее 24 часов |
| Температура проведения работ | +5°С...+30°С |
| Температура эксплуатации | -40°С...+60°С |
| Морозостойкость | 5 циклов |

**Фасовка и хранение**

Поставляется в пластиковых ведрах по 3, 7, 15 кг, в евробаках по 40 кг. Срок годности 12 месяцев со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке производителя.