| ## АНТИСЕПТИК ## ХМФ; ТУ 2499-006-23118566-2001* ## Средство биозащиты ## древесины. |
| --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ. Защита деревянных строительных конструкций от биологического разрушения (гниения, поражения древоточцами) в условиях VII-VIII классов службы по ГОСТ 20022.2. Объекты защиты: конструктивные элементы из древесины с повышенной пропиточной ёмкостью, в том числе старой и часто загнившей. Особенно эффективен для условий возможного развития домовых грибов: деревянные конструкции подвалов, погребов, подполья, срубы, каркасы обшивных домов и т.п. |  |  |
| СВОЙСТВА. Препарат «ХМФ» водорастворимый,3-х компонентный, трудновымываемый антисептик, без запаха, окрашивает древесину в зеленоватый цвет, пропитанная древесина хорошо склеивается и окрашивается. Антисептик «ХМФ» санирует (оздоравливает) древесину, заражённую деревоокрашивающими и дереворазрушающими грибами, повреждённую насекомыми, моллюсками, ракообразными, предотвращает их дальнейшее развитие в условиях слабого проветривания и повышенной пропиточной ёмкости древесины. Лесоматериалы и изделия из древесины, пропитанные антисептиком «ХМФ», служат от 25 до 40 лет в зависимости от поглощения (удержания) защитного средства древесиной и условий её эксплуатации. |  |  |
| СЕРТИФИКАЦИЯ. Антисептик «ХМФ», выпускаемый по ТУ 2499-006-23118566-2001*, имеет ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге» о соответствии действующим санитарным нормам и правилам, СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА на партию продукции испытательной лаборатории ЗАО «Антисептик». |  |  |
| ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. Пропиточный раствор наносится на очищенную от пыли, мела, извести, краски и т.п. поверхность древесины ровным слоем без пропусков одним из следующих способов по ГОСТ 20022.6: кистью, валиком, опрыскиванием за 2-3 раза с перерывом между обработками не менее 2-х часов; погружением в раствор антисептика на 5-10 минут; пропитка под давлением в специальном оборудовании методом: прогрев-холодная ванна (ПВ), вакуум-атмосферное давление-вакуум (ВАД), и т.п. При этом качество пропитки характеризуется фактическим удержанием пропиточного раствора древесиной. Если заданное удержание раствора не обеспечено за один пропиточный цикл, то пропитку следует повторить до обеспечения нормативного удержания раствора древесиной. Температура пропиточного раствора «ХМФ» должна быть не ниже +10°С и не выше +50°С. Пропитка мёрзлой и обледенелой древесины не рекомендуется. На период фиксации антисептика в древесине (5-10 дней после пропитки) её необходимо оберегать от воздействия атмосферных осадков, капельно-жидкостного увлажнения и быстрого высушивания. Не допускать попадания антисептика на конструкции и материалы, не подлежащие пропитке. |  |  |
| НОРМА РАСХОДА. При пропитке древесины способом нанесения на поверхность кистью, валиком, распылением, погружением в раствор расход сухого состава 50 г/м2, расход пропиточного раствора 600-800 г/м2. При пропитке древесины под давлением способом ПВ, ВАД, и т.п. расход сухого состава составляет от 4 до 10 кг/м3, расход пропиточного раствора от 50 до 125 кг/м3. Параметры защищённости применительно к конкретному объекту защиты устанавливают по ГОСТ 20022.0 в зависимости от условий эксплуатации, пропитываемости древесины и её сортамента. |  |  |
| техника безопасности. Антисептик «ХМФ» пожаро--и взрывобезопасен, токсичен. Растворы антисептика «ХМФ» относятся к малоопасным веществам (класс опасности IV). К работе с антисептиком «ХМФ» допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение правилам обращения с химикатами. Работы производить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, применяя индивидуальные средства защиты: спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки, респираторы. При попадании на кожу и в глаза – обильно промыть водой. Соблюдать правила личной гигиены, по окончании работ принять душ. |  |  |
| ХРАНЕНИЕ. Растворы антисептика «ХМФ» хранят в отапливаемом помещении в закрытых маркированных резервуарах. Гарантийный срок хранения растворов антисептика «ХМФ» - 12 месяцев с даты изготовления. |  |  |
| УПАКОВКА. | В полимерных вёдрах по 2,5 кг. В полимерных вёдрах по 20 кг. В бумажных 4-хслойных мешках с п/э вкладышем по 20 кг. | По требованию, возможна упаковка антисептика «ХМФ» в тару заказчика, а также поставка готовых рабочих растворов в полимерных канистрах по 5 л, 10 л, 20 л, 30 л и ст. бочках по 200л. |

* Технические условия с действующими изменениями.

| ОГН ЕБИОЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 191036, Россия, СПб, 4-я Советская ул., 5, 6-Этаж телефон (812) 717.47.02 телефон/факс 717.06.65, 717.45.52 | http: www.Antiseptikspb.ru http: www.Antiseptik.Spb.ru E-mail: Propitka@antiseptikspb.ru |
| --- | --- | --- |