|  | О ООО «Корпорация Топливные технологии». 152025,Ярославская обл., г.Переславль-Залесский пл.Менделеева, 2в Тел/факс (495) 784-03-02. e-mail: тotek@yandex.ru |
| --- | --- |

ПАСПОРТ № 0 6/11

Синтетическое моторное для двухтактных двигателей

ТОТЕК Астра Робот - 2Т   JASO FB

Партия №01-16  от «12 » декабря  2016 года

| № п/п | Наименование показателей | Норма | Результат испытания | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вязкость кинематическая при 100ºС, мм²/с, в пределах | 7,0 – 10,0 | 7,8 | ГОСТ 33 или ASTM D 445 |
| 2 | Вязкость кинематическая при 40ºС, мм²/с, в пределах | 28,0 – 34,0 | 32,0 | ГОСТ 33 или ASTM D 445 |
| 3 | Температура самовоспламенения, градусов Со | 165 | 301 | ГОСТ 12.1.044 |
| 4 | Коксуемость, % не более | 0,30 | 0,08 | ГОСТ 19932 |
| 5 | Внешний вид | Визуально | Однородно прозрачная жидкость От рубинового красного до красно бардового | Визуально |
| 6 | Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее | 10 | 11 | ГОСТ 11362 |
| 7 | Масовая доля сульфатной золы, % не более | 0,25 | 0,09 | ГОСТ 12417 или ASTM D 874 |
| 8 | Массовая доля механических примесей, % , не более | 0,015 | отсутствие | ГОСТ 6370 |
| 9 | Массовая доля воды, не более | следы | следы | ГОСТ 2477 или ASTM D 95 |
| 10 | Температура застывания, ºС, не выше | минус 15 | Минус 27 | ГОСТ 20287 метод Б или ASTM D 97 |
| 11 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ºС, не ниже | 135 | 218 | ГОСТ 4333 или ASTM D 92 |
| 12 | Испытание на коррозию при температуре 100ºС в течение 3-х часов на пластинках из меди М1 или М1к, ГОСТ 859, баллы, не более | 1в | 1а | ГОСТ 2917 или ASTM D 130 |
| 13 | Массовая доля активных элементов, % масс Кальций Цинк Фосфор | Не нормируется. Определение обязательно | 0,016 0,07 0,01 | ГОСТ 13538 или ASTM D 6481, 4628 ASTM D 6481 |
| 14 | Плотность при 15ºС, кг/м³ | Не нормируется Определение обязательно | 883,0 | ГОСТ 3900 или ASTM D 1298 |

Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 0302012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям.»

Начальник лаборатории__________________________Кузьмина О.О.