ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

SAE J1034, ASTM D3306/D4340/D4985, NATO S759, VOLKSWAGEN: TL 774-C, FUSO KAMAZ TRUCKS, UZDAEWOO

Физико-химические характеристики

Показатель Метод испытаний ROLF G11 GREEN

Цвет ASTM D1500 Зеленый

Плотность при 20 °С, г/см3 ASTM D1122 1,070

Температура кипения, °С ASTM D1120 110,0

Щелочность, мл ASTM D1121 13,39

Водородный показатель (pH) ASTM D1287 7,91

Температура начала кристаллизации, °С ASTM D1177 -40