ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

AS 2108-2004; ASTM D 3306; ASTM D 4985; SAE J 1034; AFNOR 15-601; CUNA NC 956-16; JIS K 2234:2006; SANS 1251:2005; PN -C-40007; ONORM V 5123; BS 6580; MAN 324 TYPE NF; MB 325.0 JENBACHER TA-NR. 1000-0201; LIEBHERR MINIMUM LH-00-COL3A; MAN DIESEL&TURBO LISTE 3.3.7; VW/AUDI/SEAT/SCODA TL-774-C; BMW GS 94000; DEUTZ DQC CA-14; MINI BMW GS 94000; MTU MTL 5048; OPEL/GM B 040 0240; PORSCHE (ДО 1995.); SAAB 690 1599; VOLVO TRUCK (ДО 2005 ВЫПУСКА)

Физико-химические характеристики

Показатель	Метод испытаний	ROLF ANTIFREEZE G11 HD	ROLF ANTIFREEZE G11 HD concentrate

Цвет	ASTM D1500	Голубовато-зеленый	Голубовато-зеленый

Плотность при 20 °С, г/см3	ASTM D1122	1,082	1,130

Температура кипения, °С	ASTM D1120	109,6	161,0

Запас щелочности, см3	ASTM D1121	15,02	15,02*

Водородный показатель (рН)	ASTM D1287	8,1	8,1*

Температура начала кристаллизации, °С	ASTM D1177	-40	-17