ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ПЛИТЫ ПОВЕРОЧНЫЕ УГЛОВЫЕ ЧУГУННЫЕ

(тип ПУ)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Угловая поверочная плита типа ПУ - это контрольно-измерительное устройство предназначенное для проведения проверки и установки взаимно перпендикулярных поверхностей, а так же проверки плоскостности методом "пятна на краску". С помощью угловой чугунной плиты измеряются перпендикулярные плоскости. Чугунные угловые плиты также применяется как вспомогательное приспособление при осуществлении разметочных и слесарных работ. Плита имеет шаброванные ручным способом поверхности.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты поверочные типа ПУ изготовлены из серого чугуна. Твердость не менее 170-230 НВ. Размагничены.

Точностные характеристики поверочных плит типа ПУ приведены в таблице 1.

Допуски прямолинейности рабочих поверхностей плит типа ПУ при температуре окружающей среды (20±5)ºС, при изменении температуры, не превышающем 0,5ºС/ч в диапазоне угла наклона плит ±20º от среднего положения (таблица 1).

Таблица 1

| Размеры, (мм) | Допуск перпендикулярности между измерительными поверхностями, (мкм) | Допуск плоскостности и прямолинейности измерительных поверхностей, (мкм) | Отклонение от прямолинейности базовой поверхности, (мкм) | Вес, (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для классов точности |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
| 200×200 | 8 | 4 | 6 | 20 |
| 300×200 | 10 | 5 | 8 | 30 |
| 300×300 | 10 | 5 | 8 | 50 |
| 400×300 | 12 | 6 | 10 | 60 |
| 400×400 | 12 | 6 | 10 | 100 |
| 500×400 | 14 | 7 | 12 | 120 |
| 500×500 | 14 | 7 | 12 | 160 |
| 800×600 | 18 | 9 | 14 | 370 |
| 1000×800 | 25 | 12 | 18 | 740 |

Угловая чугунная поверочная плита, нуждается в особых условиях использования и хранения. Противопоказаниями служат влажные, коррозийные, низко- и высокотемпературные среды.

Прежде, чем начать использовать угловую чугунную плиту, ее рабочие поверхности тщательно протираются. Это позволяет добиться, более точных измерений и уменьшить погрешности.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Плиты следует оберегать от термического воздействия, воздействия магнитного поля и ударов. После окончания работ, протирать мягкой тканью и смазывать  противокоррозионной смазкой.

3.2. Условия эксплуатации поверочных плит типа ПУ в соответствии с ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию изделия.

3.3. Поверка плит должна производиться методами и средствами, указанными в методических указаниях МИ 782-85.

3.4.Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации плиты.

4.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить рабочие поверхности угловых плит в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Плиты подвергнуты консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

5.2. Срок хранения изделия без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 мес, со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)