|  | О ООО «Корпорация Топливные технологии». 152025,Ярославская обл., г.Переславль-Залесский пл.Менделеева, 2в Тел/факс (495) 784-03-02, (48535) 68224. e-mail: тotek@yandex.ru |
| --- | --- |

ПАСПОРТ № 0 00/б/н

Композитное синтетическое моторное масло серии

ТОТЕК Астра Робот - LM   SAE 5W30  API SN/CF-4

Партия №11-  от «01»   марта  2016 года

| № п/п | Наименование показателей | Норма | Результат испытания | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вязкость кинематическая при 100ºС, мм²/с, в пределах | 9,3 – 12,6 | 11,3 | ГОСТ 33 или ASTM D 445 |
| 2 | Индекс вязкости, не менее | 140 | 168 | ГОСТ 25371 или ASTM D 2270 |
| 3 | Вязкость динамическая, сП, при температуре минус 30ºС, не более | 6600 | гарантировано | ASTM D 5293 |
| 4 | Вязкость динамическая, сП, при температуре минус 35ºС, не более | 60000 | гарантировано | ASTM D 4684 |
| 5 | Потери от испарения (по методу NOACK). % масс | Не нормируется. Определение обязательно | 11,2 | ОСТ 38.01381 или ASTM D 5800, DIN 51581 |
| 6 | Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее | 7,0 | 8,5 | ГОСТ 11362 и п.5.3 наст.ТУ |
| 7 | Массовая доля сульфатной золы, %, не более | 1,3 | 1,0 | ГОСТ 12417 или ASTM D 874 |
| 8 | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 | отсутствие | ГОСТ 6370 и п.5.3 наст. ТУ |
| 9 | Массовая доля воды, не более | следы | следы | ГОСТ 2477 или ASTM D 95 |
| 10 | Температура застывания,ºС, не выше | минус 45 | Минус 49 | ГОСТ 20287 метод Б или ASTM D 97 |
| 11 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ºС, не ниже | 200 | 232 | ГОСТ 4333 или ASTM D 92 |
| 12 | Испытание на коррозию при температуре 100ºС в течение 3-х часов на пластинках из меди М1 или М1к, ГОСТ 859, баллы, не более | 1в | 1а | ГОСТ 2917 или ASTM D 130 |
| 13 | Склонность к пенно образованию, см³, не более при 24ºС при 94ºС при 24ºС после испытания при 94ºС | 10 50 10 | гарантировано | ГОСТ 23652, п.5.5 или ASTM D 892 |
| 14 | Массовая доля активных элементов, % масс Кальций, Цинк, Фосфор, не более | Не нормируется, определение обязательно 0,12 | 0,26 0,08 0,08 | ГОСТ 13538 или ASTM D 6481,4628 ГОСТ 9827 или ASTM D 6481 |
| 15 | Плотность при 20ºС, кг/м³ | Не нормируется Определение обязательно | 865 | ГОСТ 3900 или ASTM D 1298 |

Начальник лаборатории__________________________Кузьмина О.О.