FERUMPROTECT-206@ aqua plast

грунт-краска экспресс- сушки по оцинковке, черным и цветным металлам  без запаха растворителей

______________________________________________

Тип:  водоразбавляемая грунт-краска по чистому и ржавому металлу (глубина коррозии до 40 мкм), оцинковке, цветным металлам, применяемая как самостоятельное покрытие, либо под перекрытие другими ЛКМ

Разбавитель: обессоленная вода (не более 2%)

Назначение:  грунт-краска FERUMPROTECT-206@aqua plast предназначена для антикоррозионной защиты металлоконструкций и других металлических поверхностей из черной и оцинкованной стали, чугуна и других сплавов, эксплуатируемых внутри и снаружи зданий, без воздействия агрессивной среды, высокой влажности, абразивных нагрузок. Применяется как самостоятельное покрытие, либо может использоваться в качестве антикоррозионной грунтовки и перекрываться различными эмалями и составами, например алкидными, алкидно-модифицированными, уретановыми, акриловыми и прочими эмалями, в т.ч. водо-разбавляемыми красками и составами (например, огнезащитными составами).  О нюансах окраски оцинковки и цветных металлов см. пункт «Инструкция по нанесению на оцинковку и цветные металлы»

Типичное применение: окраска предварительно подготовленных металлоизделий и конструкций, в т.ч. в помещениях, где не допускается применение ЛКМ на растворителях, либо требуется экологически нейтральный процесс производства работ, как то: колонн, ферм, опор, элементов при возведении  каркасных и прочих конструктивных типов зданий и сооружений, оборудования инженерных коммуникаций (воздуховоды, электрощитовые), кованых, сварных металлоизделий, оборудования, спецтехники и т.п.

Объекты применения: сооружения жилищного, промышленного и гражданского строительства, ТРК, ТРЦ, аэропорты, вокзалы, склады, образовательные и дошкольные учреждения, медучреждения, объекты пищевой промышленности, подсобные хозяйства и т.п..

Рекомендуемые толщины системы:

В качестве самостоятельного покрытия *

| Порядок | Материал | Кол-во слоев | Толщина слоя (сух.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FERUMPROTECT-206@aqua plast | 1-3 слоя | 80-100 мкм |

В комплексе с покрывным материалом

| Порядок | Материал | Кол-во слоев | Толщина слоя (сух.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FERUMPROTECT-206@aqua plast | 1-2 слоя | 60 мкм |
| 2 | Эмаль FERUMPROTECT | 1 слой | 30-40 мкм |

*-при окраске оцинковки и цветных металлов см. пункт «Инструкция по нанесению на оцинковку и цветные металлы»

Подготовка поверхности:  Окрашиваемая металлическая поверхность должна быть сухой и обеспыленной. От крупной окалины и ржавчины поверхность очищают вручную или механически  абразивными материалами, в труднодоступных местах скребками. Остатки ржавчины нейтрализуют преобразователем ржавчины FERUMPROTECT. Очищенную поверхность обезжиривают, при необходимости, обезжиривателем FERUMPROTECT, нефрасом C4-150/200 или другими подходящими органическими растворителями, не оставляющими жирных следов на поверхности.

Подготовка материала к нанесению: перед применением состав FERUMPROTECT-206@aqua plast выдержать при комнатной температуре (22,0±3)°С не менее суток, тщательно перемешать, при необходимости откорректировать вязкость разбавителем. Разбавитель вводить постепенно с шагом в 1% от массы состава, т.е. добавлять по 250 мл. на ведро 25 кг., до получения требуемой консистенции, количество введения контролировать и протоколировать. Внимание! При длительном хранении состав может  загущаться, что не является браковочным признаком, произвести разбавление согласно инструкции выше и механическое перемешивание дрель-миксером при средних оборотах.

Инструкция по нанесению:

Нанесение производить при температуре не ниже +7°С (температура подложки не менее, чем на 2-3 °С выше точки росы), относительная влажность воздуха не более 80%.

Наносить кистью, валиком, воздушным или безвоздушным распылением в 1-3 слоя с промежуточной сушкой не менее 3 часов до получения необходимой толщины покрытия. Тщательно прокрашивать неровности, углы, кромки. После окончания работ инструменты очистить разбавителем.

Инструкция по нанесению на оцинковку и цветные металлы:

Дополнительно убедиться в том, что поверхность не содержит остатков технологической смазки, качественно обезжирить.

Наносить слоями с наименее возможной толщиной (оптимально 20 мкм). Промежуточную межслойную сушку произвести не менее 8 часов при 20°С.

При эксплауатации поверхности внутри помещения и при отсутствии корродирующих воздействий, наносить в 1-2 слоя (до удовлетворительной укрывистости и ровности покрытия), при эксплуатации вне зданий и сооружений — в 3-5 слоев.

Предварительно провести пробную окраску на неответственном участке поверхности, и только потом переходить на весь объем (в случае возникновения трудностей связаться с нашей тех.службой).

Измерение толщины слоя покрытия: Толщину каждого мокрого (неотвержденного) слоя покрытия во время окрасочных работ измеряют отдельно. Для измерений используют толщиномер-гребенку для измерения мокрых пленок. Для измерения толщины сухого слоя покрытия используют магнитные толщиномеры неразрушающего контроля.

Режим сушки: высыхание каждого слоя — не более 1 часа, выдержка между слоями — не менее 3 часов, выдержка между слоями при окраске оцинковки (и др.цвет.металлов)— не менее 8 часов, выдержка перед нанесением дополнительного защитно-декоративного слоя водоразбавляемым материалом— не менее 12 часов, выдержка перед нанесением дополнительного защитно-декоративного слоя материалом на растворителях— не менее 36 часов, набор прочностных характеристик покрытия — не более 5 суток.

Состав:  модифицированное синтетическое связующее, пигменты, наполнители, растворители, целевые добавки

Меры предосторожности: Использовать в хорошо проветриваемом помещении. При работе с краской использовать перчатки и средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза. Хранить в месте, недоступном для детей. Остатки не сливать в систему канализации. Утилизировать в закрытом виде как бытовой мусор.

ТУ 2313 – 001– 13108928 –2012

Товар сертифицирован. Пожаровзрывобезопасен. Безопасность подтверждена СГР. Дата изготовления и номер партии указаны на стикере.

Во время окраски и высыхания хорошо проветривать помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Хранить в плотно закрытой таре вдали от нагревательных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

При выполнении окрасочных работ следует руководствоваться требованиями безопасности, установленными ГОСТ 12.3.035-84 «ССБТ Работы окрасочные. Требования безопасности».

Гарантийный срок хранения и транспортировка: Гарантийный срок хранения краски- 12 месяцев с даты изготовления при условии сохранения герметичности тары и температуре хранения от +0°С до +30°С.

Цвет: 12 базовых цветов + цвета по каталогу RAL под заказ, разработка цветов по ТЗ Заказчика

Фасовка: 0,8, 2,5 кг, 9 кг, 32 кг

Официальный сайт: ferumprotect.ru

Горячая линия: 8 800 700-67-15    e-mail: fp@ferumprotect.ru

Произведено в РОССИИ под контролем ООО «ТД «ТЕХНОДЕКОР»  г.Ярославль, ул.Гоголя, 20

Индекс производственной площадки завода-изготовителя указан на стикере:

По вопросам коммерческих поставок обращаться: dealer@ferumprotect.ru