| КРАСКА СЕРИИ ВД-АК серия | COLOR FACTORY® |
| --- | --- |
| PROJECT-7 артикул продукта | MATTLATEX Краска износостойкая универсальная |
| Описание: | Матовая супербелая латексно-акриловая краска с антисептическими свойствами. |
| Назначение: | Предназначена для наружных (фасады, защищённые от воздействий атмосферных явлений) и внутренних работ в сухих и влажных помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой, в том числе в помещениях коммерческого назначения (магазины, кафе, офисы). Подходит для окраски всех типов минеральных штукатурок и шпатлевок, бетона, гипсокартонных и ДСП плит, впитывающих деревянных поверхностей, а также различных типов обоев. Образует «дышащее» покрытие, устойчивое к незначительным механическим нагрузкам и воздействию водного конденсата. Колеруется пигментными пастами и при помощи компьютерной колеровки. |
| Инструкции по применению: | Перед нанесением краски интерьерной влагостойкой PROJECT-7 необходимо убедиться, что рабочая поверхность сухая и чистая. Для снижения расхода краски и гарантии долговечного покрытия рекомендуется предварительная обработка поверхности грунтовками акриловыми серии COLOR FACTORY, на мелящие и пористые поверхности наносят грунтовку глубокого проникновения COLOR FACTORY®. Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить чистой водой не более 5 % от объема краски. |
| Нанесение: | Краска наносится кистью, валиком или краскопультом при температуре не ниже +7С0 и относительной влажности воздуха не более 80%. Средний расход: 130-160 г/м2 при нанесении в один слой. Время высыхания до отлипа при температуре 20±3С0 и относительной влажности воздуха 65±5% составляет 1 час, полное высыхание -24 часа. Полный набор эксплуатационных характеристик- 7 суток. Рекомендуется нанесение в 2 слоя с промежуточной сушкой 2 часа. Рекомендуемая толщина слоя для создания влагостойкого покрытия составляет 200 мкм. Совет: Краска приобретает окончательную насыщенность покрытия после высыхания. При нанесении избегать повторного прохождения одного и того же участка до полного его высыхания. |
| Техническая информация: | Состав: сополимерная акриловая дисперсия (акриловый модифицированный латекс), титановый пигмент, антисептик, вода, загуститель, наполнитель, регулятор рН. Хранение: В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. В случае заморозки, оттаивание производить при температуре 20±5С0. Меры предосторожности: Использовать в хорошо проветриваемом помещении. При работе с краской использовать перчатки и средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза. Хранить в месте, недоступном для детей. Остатки не сливать в систему канализации. Утилизировать в закрытом виде как бытовой мусор. Гарантийный срок хранения: 2 года с даты изготовления. ТУ 2313 – 001– 13108928 –2012 Товар сертифицирован. Пожаровзрывобезопасен. Безопасность подтверждена СГР. Дата изготовления и номер партии указаны на стикере. |
| Контакты: | Официальный сайт: colorfactor.ru Горячая линия: 8 800 700-67-15 По вопросам коммерческих поставок обращаться по адресу: dealer@t-dek.ru Произведено в РОССИИ под контролем ООО «ТД «ТЕХНОДЕКОР» г.Ярославль, ул.Гоголя, 20 Тел. 8 800 700-67-15 |