| ГРУНТОВКА СЕРИИ ВД-АК серия | WOODSTOCK® |
| --- | --- |
| W1 артикул продукта | WOOD PRIMER Грунтовочный антисептик с воском |
| Описание: | Пропиточная водоразбавляемая грунтовка для подготовки наружных и внутренних деревянных поверхностей под финишную обработку лазурями, лаками, составами и красками. Насыщает естественный цвет дерева. Может шлифоваться. |
| Назначение: | Состав предназначен для защиты и грунтования древесины и деревянных конструкций (стены, двери, оконные рамы, нижние венцы зданий) снаружи и внутри помещений перед финишным окрашиванием. Применяется по пиленой, строганной и бревенчатой древесине, в том числе термообработанной и пропитанной под давлением, подлежащей дальнейшей окраске антисептиками, красками или эмалями. Защищает древесину от биопоражений (синевы и плесени). Позволяет обрабатывать влажную древесину (с влажностью до 40%), обладает высокой проникающей способностью. Не применяется для обработки уже зараженной древесины. Не является самостоятельным покрытием, не защищает от воздействия солнечного света. После высыхания состава нанести финишное покрытие, что обеспечит высокую степень защиты. Насыщает естественный цвет дерева (придает эффект «влажного» дерева). Обработанная не менее, чем в 2 слоя, древесина может шлифоваться. |
| Инструкции по подготовке: | Перед нанесением состава необходимо убедиться, что рабочая поверхность сухая и чистая: очистить от грязи и пыли, посторонних включений. Участки, пораженные плесенью, предварительно обработать до полного устранения биопоражения. Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить чистой водой не более 5 % от объема краски. |
| Нанесение: | Состав наносится равномерно кистью, валиком или краскопультом при температуре не ниже +7С0 и относительной влажности воздуха не более 80%. Средний расход: 110-150 г/м2 для строганой поверхности, 150-250 г/м2 для пиленной поверхности (на один слой). Время высыхания до отлипа при температуре 20±3С0 и относительной влажности воздуха 65±5%: 1 час, до нанесения следующего слоя- не менее 3 часов, полное высыхание до нанесения финишного покрытия-18 часов. Рекомендуется нанесение в 2 слоя с промежуточной сушкой 3 часа для нормальной древесины, либо, в зависимости от породы и состояния древесины, необходимое количество слоев до гладкости поверхности и появления легкого матового блеска. Избегать потеков, наслоений, излишней толщины слоев. |
| Техническая информация: | Состав: сополимерная акриловая дисперсия (акриловый модифицированный латекс), воск, антисептик, вода, загуститель, наполнитель, регулятор рН, целевые добавки. Хранение: В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. В случае заморозки, оттаивание производить при температуре 20±5С0. Меры предосторожности: Использовать в хорошо проветриваемом помещении. При работе с краской использовать перчатки и средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза. Хранить в месте, недоступном для детей. Остатки не сливать в систему канализации. Утилизировать в закрытом виде как бытовой мусор. Гарантийный срок хранения: 2 года с даты изготовления. ТУ 2313 – 001– 13108928 –2012 Товар сертифицирован. Пожаровзрывобезопасен. Безопасность подтверждена СГР. Дата изготовления и номер партии указаны на стикере. |
| Контакты: | Официальный сайт: colorfactor.ru Горячая линия: 8 800 700-67-15 По вопросам коммерческих поставок обращаться по адресу: dealer@t-dek.ru Произведено в РОССИИ под контролем ООО «ТД «ТЕХНОДЕКОР» г.Ярославль, ул.Гоголя, 20 Тел. 8 800 700-67-15 |