| Деревозащитный пропиточный лак серии ВД-АК серия | WOODSTOCK® |
| --- | --- |
| МС-Д артикул продукта | ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ «НЕГОРИН-МС-Д» - Выгодно! Концентрат 1л на ведро 14,5 л - 2 группа огнезащиты - Базовая биозащита |
| Описание: | Концентрированный огнебиозащитный состав по дереву внутри зданий и сооружений. Рабочая концентрация- 1:14,5. При впитывании готового состава в соответствии с нормой расхода не менее 500 г/м2 придает древесине огнезащитные свойства в соответствии со II группой огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009, а также устойчивость к старению и базовую биозащиту. |
| Назначение: | Состав предназначен для поверхностной пропитки древесины и материалов на ее основе с целью снижения их пожарной опасности и защиты от биоповреждений (грибок, плесень, синева). Используется для внутренних работ. Пожаро-взрывобезопасен. |
| Инструкции по подготовке: | Перед нанесением состава необходимо убедиться, что рабочая поверхность сухая и чистая: очистить от грязи и пыли, посторонних включений. Участки, пораженные плесенью, предварительно обработать до полного устранения биопоражения. Для приготовления рабочего раствора необходимо растворить одну весовую часть поставляемого концентрата в четырнадцати целых пяти десятых частях воды (1:14,5). Плотность рабочего состава должна составлять 0,9 -1,03 г/см3 (показатели на дистиллированной воде, замеряется пикнометром или ареометром). Перед применением состав тщательно перемешать! |
| Нанесение: | Нанесение состава возможно кистью, погружением или распылением. Для достижения 2-ой группы огнезащитной эффективности (ГОСТ Р 53292-2009) необходимо обеспечить расход рабочего состава в количестве не менее 500 г/м2 без учета потерь. Указанный выше расход можно обеспечить нанесением кистью в 3 - 5 приемов с промежуточной сушкой не менее 5 - 6 часов при условии, что температура окружающего воздуха не ниже + 20 оС, относительная влажность воздуха не более 70%, влажность древесины 8-15%, плотность древесины 400-550 г/м3. ВНИМАНИЕ! Отклонение температуры воздуха, влажности воздуха, плотности и влажности древесины от условий, указанных выше, а также способа нанесения влечет за собой изменение времени сушки и количества нанесений. По окончании работ оборудование и инструмент промыть водой. Тару утилизировать как бытовые отходы. |
| Техническая информация: | Состав: смесь антипиренов, поверхностно-активного вещества и антисептика, целевые добавки. Хранение: В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. В случае заморозки, оттаивание производить при температуре 20±5С0. Меры предосторожности: Использовать в хорошо проветриваемом помещении. При работе с краской использовать перчатки и средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза. Хранить в месте, недоступном для детей. Остатки не сливать в систему канализации. Утилизировать в закрытом виде как бытовой мусор. Гарантийный срок хранения: 2 года с даты изготовления. ТУ 2499-002-52470838-2011 Гарантийный срок эксплуатации поверхностного защитного слоя с использованием состава - 3 года со дня нанесения при соблюдении условий нанесения и эксплуатации поверхностного огнезащитного слоя. Контроль качества огнезащитной обработки осуществлять по ГОСТ Р 53292-2009 п.5.3. Проверку качества огнезащитной обработки рекомендуется проводить с периодичностью 1 (один) год в соответствии с п.21 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (с изменениями и дополнениями)) Товар сертифицирован. Пожаровзрывобезопасен. Безопасность подтверждена СГР. Дата изготовления и номер партии указаны на стикере. |
| Контакты: | Официальный сайт: colorfactor.ru Горячая линия: 8 800 700-67-15 По вопросам коммерческих поставок обращаться по адресу: dealer@t-dek.ru Произведено в РОССИИ под контролем ООО «ТД «ТЕХНОДЕКОР» г.Ярославль, ул.Гоголя, 20 Тел. 8 800 700-67-15 Изготовитель: ООО «Трансформер» 606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, Восточный промрайон, Химмаш, 9 км. Восточного шоссе, здание 1. |