# МАСТЕРБИТ

# МБ-021 АНТИКОР ПРАЙМЕР «3в1»

# краска-грунт преобразователь ржавчины

### Матовая антикоррозионная защитно-декоративная краска-грунт для наружных и внутренних работ водоразбавляемая, применямая как грунтовка,  либо самостоятельное покрытие.

- Высокая адгезия к металлу, в том числе с очагами окалины и плотно держащейся ржавчины толщиной до 20 мкм.

- Хорошие малярно-технические свойства. Возможно нанесение методом безвоздушного распыления.

- Технологичен. Позволяет наносить 2-3 слоя за одну рабочую смену.

- Разбавитель – вода.

- Пожаробезопасен. Возможно применение взамен традиционных грунтовок  типа ГФ-021 на предприятиях, где невозможно применение лакокрасочных материалов, содержащих органические растворители.

### Описание продукта:

МАСТЕРБИТ МБ-021 АНТИКОР ПРАЙМЕР представляет собой тонкодисперсную суспензию пигментов и наполнителей в высококачественном акрилатном латексе с добавлением различных вспомогательных веществ и преобразователя ржавчины.

Праймер предназначен для защиты металлических поверхностей на период межоперационного хранения и под последующую окраску эмалями (грунтование изделий трубопрокатных заводов, крупных металлоконструкций, капотов и крыльев автомобилей, радиаторов отопления и др. сантехнических деталей, облицовочных  мелких листов, уголков, решеток, подставок, скоб и т. п.), либо перед заливкой минеральными, полимерными, цементными и прочими составами.

Грунтовочное покрытие на основе МБ-021 покрывается различными эмалями (в т.ч. на акрилатной,  алкидной,  эпоксидной, а также нитроцеллюлозой и др. основах).

При нанесении в 2-3 слоя АНТИКОР ПРАЙМЕР является самостоятельным покрытием.

### Рекомендации по применению:

Очистить поверхность. Поверхность должна быть сухой, не иметь разделительных веществ (мел, известь, песок). Отслаивающиеся старые покрытия удалить, поверхность  тщательно обезжирить обезжиривателем «Светофор».

Перед применением  праймер  тщательно перемешать в течение 5-7 минут, при необходимости разбавить обессоленой водой до консистенции, обеспечивающей равномерное нанесение слоя средней толщины. Степень разбавления материала  зависит от способа нанесения.

Праймер  наносят  при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +8° С кистью, валиком или методом распыления  в 1–2 слоя с промежуточной сушкой.

Время высыхания каждого слоя при температуре +20° С и влажности воздуха> 70% — не более  1 час.. Последующий слой наносить не ранее 2 часов после предыдущего.

Средний расход: 7- 13 м²/кг на один слой в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности поверхности, без учета технологических потерь

Состав: сополимерная акриловая дисперсия, антисептик, вода, загуститель, регулятор рН.

Хранение: В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. В случае заморозки, оттаивание производить при температуре 20±5С0.

Меры предосторожности: Использовать в хорошо проветриваемом помещении. При работе с краской использовать перчатки и средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза. Хранить в месте, недоступном для детей. Остатки не сливать в систему канализации. Утилизировать в закрытом виде как бытовой мусор.

Гарантийный срок хранения: 2 года с даты изготовления.

ТУ 2313 – 002– 20584871 – 2015

Товар сертифицирован. Пожаровзрывобезопасен. Безопасность подтверждена СГР. Дата изготовления и номер партии указаны на стикере.

Горячая линия: 8 800 700-67-15 По вопросам коммерческих поставок обращаться по адресу: dealer@colorfactor.ru

Произведено в РОССИИ под контролем ООО «ТД «ТЕХНОДЕКОР» г.Ярославль, ул.Гоголя, 20  Тел. 8 800 700-67-15

Индекс завода-изготовителя указан на стикере:

ООО «ФАБРИКА ЦВЕТА» Юр./факт адрес: 429904, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, РАЙОН ЦИВИЛЬСКИЙ, ДЕР. ВТОРЫЕ ВУРМАНКАСЫ,  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ (Российская Федерация)