Паспорт качества №91-22 от 01.06.2022

Шпильки резьбовые, цинк, кл.пр. 8.8, DIN 975 STARFIX соответствуют стандарту DIN 975/ ГОСТ 9066-75 и не подлежат подтверждению соответствия существенным требованиям безопасности ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность». Отказное письмо может быть дополнением к данному паспорту ккачества.

**Партия (инвойс):**  21CF33083

**Дата производства:**  ноябрь 2021

**Страна происхождения**: Китай

**Марка:** STARFIX

**Материал:**  Сталь, цинковое покрытие

**Производитель:** SKIPFIRE LIMITED, Romamou,2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/Office 601 P.C.1070, Nicosia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Товар | Длина, мм | Кол-во | Единица | Материал | Мин. разрушающая сила, кН |
| 1 | Шпилька резьбовая М8 цинк, кл.пр. 8.8, DIN 975 STARFIX | 2000 | 5000 | шт. | 40Х; 20Г2Р | 14,6 |
| 2 | Шпилька резьбовая М10 цинк, кл.пр. 8.8, DIN 975 STARFIX | 2000 | 4000 | шт. | 40Х; 20Г2Р | 23,2 |
| 3 | Шпилька резьбовая М12 цинк, кл.пр. 8.8, DIN 975 STARFIX | 2000 | 1700 | шт. | 40Х; 20Г2Р | 33,7 |
| 4 | Шпилька резьбовая М14 цинк, кл.пр. 8.8, DIN 975 STARFIX | 2000 | 1100 | шт. | 40Х; 20Г2Р | 46,0 |
| 5 | Шпилька резьбовая М16 цинк, кл.пр. 8.8, DIN 975 STARFIX | 1000/2000 | 900 | шт. | 40Х; 20Г2Р | 62,8 |
| 6 | Шпилька резьбовая М20 цинк, кл.пр. 8.8, DIN 975 STARFIX | 2000 | 420 | шт. | 40Х; 20Г2Р | 98,0 |
| 7 | Шпилька резьбовая М24 цинк, кл.пр. 8.8, DIN 975 STARFIX | 2000 | 400 | шт. | 40Х; 20Г2Р | 141,0 |
| 8 | Шпилька резьбовая М30 цинк, кл.пр. 8.8, DIN 975 STARFIX | 2000 | 260 | шт. | 40Х; 20Г2Р | 164 |

 