| Герметик серии ВД-АК серия | WOODSTOCK® |
| --- | --- |
| W136 артикул продукта | ГЕРМЕТИК ШОВНЫЙ Для деревянных срубов, изделий и конструкций - Профессиональный материал - Технология «ТЕПЛЫЙ ШОВ» - Прогнозируемый срок службы не менее 20 лет |
| Описание: | Профессиональный акриловый однокомпонентный герметик для наружных и внутренних работ по дереву и другим поверхностям (бетону,штукатурке, кирпичу), ПВХ, грунтованному металлу, оцинковке и др.. Создает стойкий к погодным условиям и перепадам температур паропроницаемый эластичный шов с возможным максимальным удлинением до 500%. Окрашивается. Колеруется. Благодаря высокой тиксотропности герметик можно наносить на горизонтальные, вертикальные, наклонные поверхности с положительными и отрицательными углами наклона. |
| Назначение: | Герметик предназначен для долговременной герметизации швов деревянных срубов при применении технологии «ТЕПЛЫЙ ШОВ», герметизации фальцев кровли, различных примыканий и зазоров при деревянном домостроении, а также заделки трещин и сколов на поверхностях из дерева с учетом их деформаций при усадке строения. Применяется как высококачественный герметик для межпанельных швов при панельном домостроении, а также как универсальный герметик по дереву, штукатурке, натуральному камню, кирпичу, оцинковке и др. Применяется по пиленой, строганной и бревенчатой древесине, в том числе термообработанной и пропитанной под давлением. Не применяется для обработки уже зараженной древесины, а также окрашенной пленкообразующими лакокрасочными составами. |
| Инструкции по подготовке: | Перед нанесением состава необходимо убедиться, что рабочая поверхность сухая и чистая: очистить от грязи и пыли, посторонних включений. Участки, пораженные плесенью, предварительно обработать до полного устранения биопоражения. Следует убедиться, что условия нанесения и подготовка основания позволят герметику создать прочное и надежное примыкание с поверхностью. В случае, если герметик в местах соприкосновения высыхает с большой скоростью (например, в жаркую погоду при низкой влажности воздуха ), рекомендуется предварительно увлажняем поверхность водой с помощью распылителя. Для правильной герметизации по технологии «Теплый шов» необходимо применять антиадгезионный шнур (изонел или велотерм). |
| Нанесение: | Герметик для дерева W136 наносится на подготовленную поверхность при помощи специального пистолета, шприца или шпателя при температуре от +5°С до +30°С, в любом случае при температуре подложки на 3°С выше точки росы. Важно понимать, что пустоты и неплотности шва недопустимы. В случае необходимости шву нанесенного герметика придают необходимую форму при помощи специальных шпателей. После нанесения герметик должен плотно прилегать к краям стыка. При необходимости неровности выровнять шпателем, смоченном в мыльном растворе. Планировать работы так, чтобы избежать попадание прямых солнечных лучей, либо осадков, в течение всего времени высыхания герметика , так как это может повредить несформировавшийся шов. Не наносить во время дождя и снега ни при каких условиях! Последующее нанесение лакокрасочных покрытий на поверхность герметика возможно, при этом необходимо проконсультироваться о совместимости с производителями покрытия, а также провести предварительные тесты. Время образования поверхностной пленки - 1 час (при + 23ºС и влажности 60%). Время отверждения при толщине слоя 3 мм - 24 часа (при + 23ºС и влажности 60%). Торетический расход: 150 гр. /п.м для шва сечения 20 мм на 3,5 мм. |
| Техническая информация: | Состав: сополимерная акриловая дисперсия (акриловый модифицированный латекс), воск, антисептик, вода, загуститель, наполнитель, регулятор рН, целевые добавки. Хранение: В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. В случае заморозки, оттаивание производить при температуре 20±5С0. Меры предосторожности: Использовать в хорошо проветриваемом помещении. При работе с краской использовать перчатки и средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза. Хранить в месте, недоступном для детей. Остатки не сливать в систему канализации. Утилизировать в закрытом виде как бытовой мусор. Гарантийный срок хранения: 2 года с даты изготовления. ТУ 2313 – 007 – 20584871 – 2015 ТУ 20.30.22.170-001-36623484-2019 Товар сертифицирован. Пожаровзрывобезопасен. Безопасность подтверждена СГР. Дата изготовления и номер партии указаны на стикере. |