| Герметик серии ВД-АК серия | МАСТЕРБИТ® |
| --- | --- |
| МБ 117 артикул продукта | ГЕРМЕТИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ Для межпанельных швов Для строительных конструкций и изделий - Профессиональный материал - Пароизоляционный по ГОСТ 30971-2012 - Для наружных и внутренних работ |
| Описание: | Профессиональный акриловый однокомпонентный герметик для наружных и внутренних работ для стыковых зазоров (герметизация межпанельных швов) с деформативностью до 15% по таким поверхностям как ЖБИ, бетон, штукатурка, кирпич, натуральный камень, дерево, материалы стеновых и оконных проемов, изоляционные материалы (монтажная пена, плиты утеплителя), ПВХ, грунтованный металл, оцинковка и др.. Создает стойкий к погодным условиям и перепадам температур паропроницаемый эластичный шов. Окрашивается. Колеруется. |
| Назначение: | Применяется как высококачественный герметик для межпанельных швов при панельном домостроении, герметизации фальцев кровли, различных примыканий и зазоров, стеновых и оконных проемов, заделки трещин и сколов на различных поверхностях с учетом их деформаций при усадке строения, а также как универсальный строительный герметик. Не применяется для обработки уже биопораженных поверхностей (плесень, гриб, чернь), а также по древесине, окрашенной пленкообразующими лакокрасочными составами. |
| Инструкции по подготовке: | Герметик полностью готов к применению. Недопустимо разбавление герметика водой. Перед нанесением состава необходимо убедиться, что рабочая поверхность сухая и чистая: очистить от грязи и пыли, посторонних включений. Участки, пораженные плесенью, предварительно обработать до полного устранения биопоражения. Следует убедиться, что условия нанесения и подготовка основания позволят герметику создать прочное и надежное примыкание с поверхностью. В случае, если герметик в местах соприкосновения высыхает с большой скоростью (например, в жаркую погоду при низкой влажности воздуха ), рекомендуется предварительно увлажняем поверхность водой с помощью распылителя. Для герметизации по технологии «Теплый шов» необходимо применять антиадгезионный шнур (изонел или велотерм). |
| Нанесение: | Герметик для дерева МБ-117 наносится на подготовленную поверхность при помощи специального пистолета, шприца или шпателя при температуре от +5°С до +30°С, в любом случае при температуре подложки на 3°С выше точки росы. Важно понимать, что пустоты и неплотности шва недопустимы. При укладке герметика лицевые кромки конструкций рекомендуется защитить липкими лентами с целью предотвращения их загрязнения. Толщина слоя нанесения герметика должна составлять от 3 до 4,5 мм, ширина полосы контакта герметика с поверхностями проемов и коробок блоков должна быть не менее 3 мм на каждую сторону. В случае необходимости шву нанесенного герметика придают необходимую форму при помощи специальных шпателей. После нанесения герметик должен плотно прилегать к краям стыка. При необходимости неровности выровнять шпателем, смоченном в мыльном растворе. Планировать работы так, чтобы избежать попадание прямых солнечных лучей, либо осадков, в течение всего времени высыхания герметика , так как это может повредить несформировавшийся шов. Не наносить во время дождя и снега ни при каких условиях! Последующее нанесение лакокрасочных покрытий на поверхность герметика возможно, при этом необходимо проконсультироваться о совместимости с производителями покрытия, а также провести предварительные тесты. Время образования поверхностной пленки - 1 час (при + 23ºС и влажности 60%). Время отверждения при толщине слоя 3 мм - 24 часа (при + 23ºС и влажности 60%). Торетический расход: 150 гр. /п.м для шва сечения 20 мм на 3,5 мм. |
| Техническая информация: | Состав: сополимерная акриловая дисперсия (акриловый модифицированный латекс), воск, антисептик, вода, загуститель, наполнитель, регулятор рН, целевые добавки. Хранение: В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. В случае заморозки, оттаивание производить при температуре 20±5С0. Меры предосторожности: Использовать в хорошо проветриваемом помещении. При работе с краской использовать перчатки и средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза. Хранить в месте, недоступном для детей. Остатки не сливать в систему канализации. Утилизировать в закрытом виде как бытовой мусор. Гарантийный срок хранения: 2 года с даты изготовления. ТУ 2313 – 007 – 20584871 – 2015 ТУ 20.30.22.170-001-36623484-2019 Товар сертифицирован. Пожаровзрывобезопасен. Безопасность подтверждена СГР. Дата изготовления и номер партии указаны на стикере. |